UNIVIS N

| POPIS Oleje UNIVIS N jsou kvalitní hydraulické oleje, obsahují inhibitory koroze, přísady proti oxidaci a opotřebení. Přednostně jsou používané v hydraulických systémech s hydrostatickým pohonem, kde je požadována zlepšená závislost viskozity na teplotě. K charakteristickým kvalitativním vlastnostem těchto olejů patří: - Příznivá závislost viskozity na teplotě: Na základě použití střihově stabilních přísad zlepšujících viskozitní index se oleje vyznačují příznivou závislostí viskozity na teplotě. To zabezpečuje jejich plnou funkčnost při nízkých i zvýšených teplotách. - Schopnost zmírňovat opotřebení a přenášet zátížení Obsahují vysokotlaké přísady, které vytvářejí na kluzných plochách vrstvu přenášející zátěž. Tato vrstva snižuje tření a opotřebení kluzných částí hydraulických mechanismů. - Odolnost proti oxidaci - Mají vynikající odolnost proti oxidaci, takže si zachovávají stabilní mazací vlastnosti po celou dlouhou dobu. - Zamezení koroze Naolejované kovové plochy jsou chráněné proti korozi. Vytvořený olejový film zůstává zachován i během delšího odstavení zařízení z provozu. - Zamezení tvorbě pěny - Obsahující vhodně zvolená účinná aditiva, potlačující tvorbu pěny. | - Dobrá deemulgační schopnost Vlhkost nebo voda obecně, která pronikla do oleje, se rychle od oleje odděluje, čímž se zabrání případné negativní tvorbě emulze. - Snášenlivost s těsnícími hmotami Funkčnost běžných těsnících mate-riálů není negativně ovlivňována. Výběr vhodné viskozity hydraulického oleje závisí ve značné míře na způsobech použití, na provozních podmínkách, jakož i na předpisech výrobců zařízení. POUŽITÍ: Oleje UNIVIS N se používají v: - Systémech s velmi přesně definovaným pohybem, který nesmí být negativně ovlivňován závislostí viskozity na teplotě. - Hydraulický zařízeních s hydrostaickým pohonem, jehož součástí jsou hydraulická čerpadla a hydromotory, vyžadující v oleji přísady zmírňující opotřebení. Kvalitativní vlastnosti: Oleje UNIVIS N : - Překračují kvalitativní parametry požadované v DIN 51 524, část 3 - Hydraulické oleje HVLP - Splňují požadavky firemních norem: - -Cincinnati Milacron - -Vickers - - Hägglunds Data o produktu: viz. druhý list |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zkušební metoda |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIVIS N |  | 15 | 22 | 32 |  | 46 |  | 68 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40°C při 100 °C | mm2/s | 14 3,5 | 21 4,6 | 31 6,2 |  | 45 8,0 |  | 65 10,6 | 97 14 |  | DIN 51 550 ve spojení s DIN 51 561 neboDIN 51 562 část 1 |  |  |  |  |
| Zdánlivá viskozita při -20°C | Pa.s | 0,4 | 0,8 | 1,5 |  | 3,2 |  | 5,3 | 10 |  | DIN 51 398 |  |  |  |  |
| Viskozitní index | - | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN ISO 2909 |  |  |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 870 |  |  |  |  |  |  |  | 875 |  | DIN 51 757 |  |  |  |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 162 | 182 | 204 |  | 218 |  | 224 | 225 |  | DIN ISO 2592 |  |  |  |  |
| Bod tuhnutí | °C | -45 | -45 | -42 |  | -42 |  | -39 | -39 |  | DIN ISO 3016 |  |  |  |  |
| Neutralizační číslo | mgKOH/ g | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51 558, část 1 |
| Popel (oxidový) | g /100 g | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN EN 7 |
| Stárnutí, zvýšení čísla kyselosti po 1000 h při 95°C | mgKOH/ g | < 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51 587 |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1-100 A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51 759 |
| Protikorozní vlastnosti na oceli | Stup. koroze | 0-A 0-B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51 585 postup A a B |
| Schopnost oddělení vzduchu při 50°C | min | 1 | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 6 |  | DIN 51 381 |  |  |  |  |
| Deemulgační zkouška při 54 °C | min | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | DIN 51 599 |  |
| Pěnivost (postup B) S1 S2 S3 | ml ml ml | < 30 / 0 < 30 / 0 < 30 / 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ASTM D 892 |
| Stanovení nerozpustných látek | g /100 g | < 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51 592 |
| Obsah vody | g /100 g | < 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN ISO 3733 |
| Působení na těsnící hmotu SRE-NBR 1 po 7 dnech při 100 °C Relativní změna objemu Změna tvrdosti SHORE-A | % SH | +8 -4 | +11 -6 | +6 -4 |  | +6 -3 |  | +6 -3 | +5 -2 |  | DIN 51 538, část 1 DIN 53 521 DIN 53 505 |  |  |  |  |
| Test FZG - st. pošk. síly - změna hmot. vztaž na práci | mg/kWh | - - |  |  | 11 <0,27 |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51 354, část 2 |  |  |
| Mech. zk. v lopatkovém čerpadle (otěr) Kroužek Lopatka | mg mg | < 120 < 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51 389, část 2 |  |  |
| Označení |  | HVLP 15 | HVLP 22 | HVLP 32 |  | HVLP 46 |  | HVLP 68 | HVLP 100 |  | DIN 51 524, část 3 |  |  |  |  |
| ISO viskozitní klasifikace | ISO VG | 15 | 22 | 32 |  | 46 |  | 68 | 100 |  | DIN 51 519 |  |  |  |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.