ESSO COMPRESSOR OIL RS

VDL 32,46,68

| POPIS ESSO COMPRESSOR OIL RS VDL 32, 46, 68 jsou plně syntetické kompresorové oleje formulované na bázi polyalfaolefinů. Byly vyvinuty speciálně pro použití v rotačních kompresorech, mezi něž paří např. šroubové kompresory chlazené nastřikováním oleje. V těchto zařízeních zabezpečuje mazivo především odvod tepla vznikajícího kompresí, ale současně i utěsnění kompresního prostoru a mazání ložisek i konstrukčních prvků přenášejících zatížení. ESSO COMPRESSOR OIL RS se vyznačují následujícími charakte-ristickými vlastnostmi: - Oxidační stabilitou a malým sklonem k tvorbě koksu: - Syntetický základový olej ve spojení se speciálními antioxidanty pro-půjčují ESSO COMPRESSOR OIL RS vynikající odolnost proti oxidaci a zanedbatelný sklon k tvorbě koksu, které zvláště v případě termicky velmi zatížených šroubových kompresorů zabraňují ucpání odlučovačů olejů ze vzduchu (Coalescer Bloking). - Dlouhou životností / prodlou-ženými intervaly výměny: - Jak bylo prokázáno v provozních podmínkách, vynikající oxidační stabilita a malý sklon k tvorbě koksu ve srovnání s konvenčními kompresorovými oleji na bázi ropných surovin umožňují delší nepřetržitý provoz i prodloužené intervaly výměny oleje. | - Schopností zabránit opotřebení přenášet zatížení: - Vysokotlaká aditiva obsažená v oleji ochraňují účinně ložiska a konstrukční prvky kompresorů přenášející zatížení před opotřebením. - Malým sklonem k tvorbě pěny - Speciální aditiva potlačují velmi efektivně tvorbu pěny také při intenzivní recirkulaci oleje. - Dobrou ochranu proti korozi - Součásti kompresoru, které jsou v kontaktu s olejem, jsou účinně chráněny inhibitory koroze. - Dobrou snášenlivostí s těsnícími materiály - Běžné těsnící materiály a hmoty používané pro výrobu hadic nejsou olejem poškozovány a proto jejich použití není působením oleje nijak omezeno. - Použití: - Použití ESSO COMPRESSOR OIL RS je preferováno u rotačních kompresorů, např. : - Šroubových kompresorů - Lopatkových kompresorů - Kvalitativní standarty: - ESSO COMPRESSOR OIL RS 32, 46 a 68 splňují požadavky DIN 51 506 VD-L a je povoleno jejich použití pro kompresory - Povolení: - ATLAS COPCO (typ GA,GR, XR a XRH) - KAESER (jen ISO VG 46 a 68) - ATMOS Chrást u Plzně |
| --- | --- |

| Provozní pokusy s ESSO COMPRESSOR OIL RS 46 na kompresorech firmy Boge po 15.000 provozních hodinách prokázaly, že nedošlo k zhoršení vlastností oleje nebo negativnímu působení na kompresor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  |  | Zkušební metoda |  |  |  |  |  |
| ESSO COMPRESSOR OIL RS |  | 32 | 46 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 5,7 31 | 7,2 44 | 10 67 |  | DIN 51 562, část 2 |  |  |  |  |  |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 840 | 840 | 850 |  | DIN 51 757 |  |  |  |  |  |
| Bod vzplanutí | °C | 220 | 230 | 232 |  | DIN ISO 2592 |  |  |  |  |  |
| Bod tuhnutí | °C | -57 |  |  | DIN ISO 3016 |  |  |  |  |  |  |
| Stanovení nerozpustných látek | g / 100 g |  0,03 |  |  | DIN 51 592 |  |  |  |  |  |  |
| Protikorozní vlastnosti na oceli | Stup. koroze | 0 -A 0 - B |  |  | DIN 51 585, postup A |  |  |  |  |  |  |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1 - 100 A 3 |  |  | DIN 5 759 |  |  |  |  |  |  |
| Destilační zbytek po oddestilování 80% oleje podle DIN 51 356, Conradsonův karbonizační zbytek Kinematická viskozita při 40°C | % hm mm2/s | 0,09 83 | 0,06 93 | 0,11 200 |  | DIN 51 551 DIN 51 562 |  |  |  |  |  |
| Conradsonův karbonizační zbytek po stárnutí za přítomnosti vzduchu a oxidu železa | % hm | 0,38 | 0,55 | 0,35 |  | DIN 51 352, část 2 |  |  |  |  |  |
| Schopnost oddělení vzduchu při 50 °C | min | 1 | 1 | 1,5 |  | DIN 51566 |  |  |  |  |  |
| Deemulgační schpnost při 54 °C | min | 35 | 35 | 35 |  | DIN 51 599 |  |  |  |  |  |
| Pěnivost S1 S2 S3 | ml ml ml |  10 / 0  10 / 0  10 / 0 |  |  |  | DIN 51 354, část 2 |  |  |  |  |  |
| ISO - viskozitní klasifikace | ISO VG | 32 | 46 | 68 |  | DIN 51 519 |  |  |  |  |  |
| Označení |  | VDL 32 | VDL 46 | VDL 68 |  | DIN 51 506 |  |  |  |  |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.