TIEFBOHROEL 41034

| POPIS TIEFBOHROEL 41034 je s vodou nemísitelný, vysoce výkonný řezný olej určený především pro hluboké vrtání konstrukčních dílů z těžce až velmi těžce obrobitelných materiálů. Pečlivě prověřená kombinace velmi kvalitního ropného rafinátu a vhodně zvolených aditiv poskytují tomuto řeznému oleji vynikající výkonnost zejména při hlubokém vrtání vysoce legovaných ocelí. V důsledku vynikajících mazacích vlastností oleje je zabráněno tvorbě svárů za studena a nárůstků na ostří obráběcího nástroje a sníženo opotřebení vodících a opěrných lišt. Obrobený povrch má pak vynikající kvalitu a otvory je možné vrtat s velkou rozměrovou i tvarovou přesností. |  |  | Vzhledem k nízké viskozitě disponuje produkt i vynikajícími chladícími a vymývacími schopnostmi, takže teplo vznikající tvářením a třením je plynule odváděno a třísky rychle vyplavovány. POUŽITÍ TIEFBOHROEL 41034 je určený především pro hluboké vrtání metodou BTA nebo ejektorové technologie vrtání, např.: - Vrtání do plného materiálu (průměry otvoru mezi 8 - 70 mm), vnitřní soustružení, velmi jemné obrábění, výrobu hydraulických válců např. pro nákladní automobily z konstrukčních, cementačních a ocelí k zušlechtění, např. St 52, 20 MnCr 5, C 45 a SiMn-slitin. - Vrtání otvorů do průměrů 22 mm do tyčí z oceli 42 CrMo 4 pomocí jednobřitových vrtáků |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  | Zkušební metoda |  |
|  | TIEFBOHROEL 41034 |  |  |  |  |  |
|  | Kinematická viskozita při 40 °C | mm2/s |  | 10 | DIN 51 562, část 1 |  |
|  | Hustota při 15 °C | kg/m3 |  | 885 | DIN 51 757 |  |
|  | Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C |  | 150 | DIN ISO 2592 |  |
|  | Bod tuhnutí | °C |  | -15 | DIN ISO 3016 |  |
|  | Koroze na mědi (3h /100 °C) | Stup. koroze |  | 4-100 A3 | DIN 51 759 |  |
|  | Barva ASTM | Číslo barvy |  | 2 | DIN ISO 2049 |  |
|  | Sloučeniny síry |  |  | Ano |  |  |
|  | Sloučeniny chlóru |  |  | Ano |  |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.