TEXTILMASCHINENOEL

S 22 N, S 68 N

| POPIS Čiré oleje určené pro mazání textilních strojů. Formulované na základě bílých olejů. Obsahují přísady působící proti tvorbě mlhy a umožňující odstranění oleje z textilie vypráním. | POUŽITÍ TEXTILMASCHINENOEL S 22 N: Určený pro rychloběžné textilní stroje a stroje pro jemné pletení, např. pro dvoulůžkové okrouhlé pletací stroje. TEXTILMASCHINENOEL S 68 N: Určený pro středně a pomaluběžné textilní stroje, např. na hrubé pletení. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  | Zkušební metoda |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEXTILMASCHINENOEL |  | S 22 N | S 68 N |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C | mm2/s | 22 | 68 | DIN 51 550 ve spojení s DIN 51 561 nebo DIN 51 562, část 1 |  |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 855 | 870 | DIN 51 757 |  |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 200 | 255 | DIN ISO 2592 |  |
| Bod tuhnutí | °C | -21 |  |  | DIN ISO 3016 |
| Neutralizační číslo | mg KOH / g |  0,03 |  |  | DIN 51 558, část 1 |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1 - 100 A3 |  |  | DIN 51 759 |
| Stanovení nerozpustných látek | min |  0,03 |  |  | DIN 51 592 |
| Barva podle Saybolta |  | +27 |  |  | DIN 51 411 |
| ISO -viskozitní klasifikace | ISO VG | 22 | 68 | DIN 51 519 |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.