GETRIEBEOEL NLS

75W-90

| POPIS Převodový olej GETRIEBEOEL NLS 75W-90 je speciální vysoce výkonný hypoidní olej pro nasazení v převodech osových náhonů bez lamelové uzávěrky. GETRIEBEOEL NLS 75W-90 nahrazuje dříve používaný olej Getriebeoel XLS 90, který se používal hlavně u vozů BMW. | POUŽITÍ GETRIEBEOEL NLS 75W-90 je zvláště určen pro použití v osových převodech vozů BMW bez lamelového samosvorného diferenciálu nebo s hydraulickou uzávěrkou diferenciálu. Je nutno respektovat předpisy výrobce. VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY Kvalitativní standardy: - API GL-5 - Povolení: - BMW provozní látky - stav. skupina 33, odst. 2.1 |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| GETRIEBEOEL NLS 75W-90 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C při 100 °C | mm2/s mm2/s | 102 15,5 | DIN 51 562 |
| Dynamická viskozita při -40 °C | mPa.s | 70000 | DIN 51 398 |
| Viskozitní index |  | 162 | DIN ISO 2909 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 858 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí (Clev.) | °C | 216 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -54 | DIN ISO 3016 |
| Stupeň koroze na mědi | st. koroze | 1-100 A3 | DIN 51 759 |
| Protikorozní vlastnosti na oceli | st. koroze | 0-A | DIN 51 585 |
| Pěnivost S1 S2 S3 | ml ml ml | 30/0 50/0 30/0 | ASTM D 892 |
| Test FZG (A/8.3/90) | stupeň poškoz. síly | >12 | DIN 51 354 díl 1 |
| SAE viskozitní klasifikace | SAE | 75W-90 | SAE J 306 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.