ESSO TORQUE FLUID

10, 30 A 50

| POPIS ESSO TORQUE FLUID 10, 30 A 50 představují velmi kvalitní kapaliny pro přenos sil. Jsou přednostně určené pro mechanické převody a koncové pohony, olejové brzdy a spojky, jakož i hydraulické systémy strojů Caterpillar. Pro tyto výkonné provozní kapaliny jsou charakteristické následující vlastnosti: - Schopnost zmírňovat opotřebení a přenášet zatížení: - Vynikající ochrana před opotřebením při vysokém mechanickém zatížení představuje předpoklad dlouhé životnosti zařízení. - Třecí vlastnosti produktů byly optimalizovány pro použití v olejových brzdách a spojkách. - Čerpatelnost za nízkých teplot - Vysoce rafinované základové oleje použité pro výrobu kapalin zabezpečují jejich plnou funkčnost také při nízkých teplotách. - Oxidační stabilita - Dobrá oxidační stabilita kapalin vytváří předpoklad pro spolehlivé uplatněné i při vyšším tepelném zatížení a zajišťuje tak dlouhou životnost produktů. - Ochrana zařízení proti korozi - Vhodně zvolená aditiva obsažená v kapalinách zabezpečují vynikající ochranu zařízení proti korozi. | - Odolnost proti tvorbě pěny - Speciální přísady potlačují nežádoucí tvorbu pěny, aniž by negativně ovlivnily dobrou schopnost kapalin odloučit vzduch. - Snášenlivost s těsněními - Kapaliny neovlivňují negativně vlastnosti běžně používaných těsnění. - Výběr kapaliny se řídí provozními podmínkami zařízení. - POUŽITÍ - ESSO TORQUE FLUID 10 a 30 jsou doporučené jako kapaliny pro přenos sil v případech, kdy jsou předepsány oleje podle následujících specifikací: - Caterpillar TO-4 - Allison C-4 - ESSO TORQUE FLUID 50 je doporučen jako kapaliny pro přenos sil v případě, kdy je předepsán olej viskozitní třídy SAE 50 a výkonnostní úroveň Caterpillar TO-4. - ESSO TORQUE FLUID 10 a 30: - Caterpillar TO-4 - Allison C-4 - Komatsu Microclutch Fluid - ESSO TORQUE FLUID 50: - Caterpillar TO-4 Data o produktu: viz druhý list |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESSO TORQUE FLUID |  | 10 | 30 | 50 |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 5,5 30 | 10 80 | 17 190 | DIN 51 562 |
| Dynamická viskozita při -34°C při -26°C při -18°C | mPa.s | 30 000 | 50 000 | 70 000 | DIN 51 398 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 880 | 894 | 905 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 210 | 230 | 250 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -36 | -24 | -21 | DIN ISO 3016 |
| Pěnivost S1 | ml/ml | < 50 / 0 |  |  | ASTM D 892 |
| S2 | ml/ml | < 50 / 0 |  |  |  |
| S3 | ml/ml | < 50 / 0 |  |  |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.