ESSO TORQUE FLUID 56,62

| POPIS ESSO TORQUE FLUID 56 a 62 jsou kvalitní kapaliny pro pøenos sil kateg. TOU (Tractor Oil Universal). Pøednostnì se používají v zemìdìlských strojích k mazání mechanických pøevodù, mokrých brzd a spojek a pro hydraulické systémy. Tyto výkonné provozní kapaliny se vyznaèují násled. charakteristickými znaky: - Snížení opotøebení a schopnost pøenosu zatížení - Vynikající ochrana pøed opotøebením i pøi vysokém mechanickém zatížení kluzných èástí zaruèuje dlouhou životnost pøevodù. Tøecí vlastnosti jsou optimální pro mokré brzdy a spojky. - Díky dobrému viskozitnì teplotnímu chování je zajištìn úèinný mazací film i pøi stoupající provozní teplotì. - Dobrá tekutost pøi nízkých teplotách - Vysoce rafinované základové oleje ve spojení s aditivy, které zlepšují tekutost, zaruèují plnou funkènost i pøi nízkých teplotách. - Oxidaèní stabilita - Dobrá oxidaèní stabilita umožòuje bezpeèné použití i pøi vysokém tepelném zatížení a zaruèuje dlouhou životnost. - Ochrana proti korozi - Vybrané úèinné látky výbornì chrání agregáty proti korozi. | - Vhodná aditiva potlaèují nežádoucí tvorbu pìny, aniž by byla ovlivnìna dobrá odluèivost vzduchu. - TORQUE FLUID 56 a 62 nemá negativní vliv na bìžné tìsnící hmoty. - POUŽITÍ - ESSO TORQUE FLUID se používá jako kapalina pro pøenos sil pøednostnì v zemìdìlských strojích pro nasazení v pøevodech, hydraulických systémech a mokrých brzdách. Výbìr druhu se øídí podle provozních podmínek a podle návodu výrobce agregátu. - VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY - Kvalitativní standardy: - ESSO TORQUE FLUID 56 - API GL-4 - Allison C-4 - Ford ESN-M2C 134 D - John Deere J 20 C - ESSO TORQUE FLUID 62 - Massey Ferguson M-1135 - Ford ESN-M2C 86A ESSO TORQUE FLUID 56 se mùže také použít dle následujících požadavkù: -Caterpillar TO-2 -Denison HF-0, HF-1, HF-2 -Ford M2C 41B, M2C 48B, M2C 53A, M2C 86B, M2C 132A,B,C -Massey Ferguson M 1110, M 1127, M 1129, M 1135, M 1141 -ZF TE-ML 06 |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESSO TORQUE FLUID |  | 56 | 62 |  |
| Kinematická viskozita pøi 40 °C pøi 100 °C | mm2/s mm2/s | 56 9,4 | 82 10,8 | DIN 51 562 |
| Viskozitní index |  | 145 | 120 | DIN ISO 2909 |
| Hustota pøi 15 °C | kg/m3 | 885 | 890 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí o.k. | °C | 224 | 230 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -39 | -27 | DIN ISO 3016 |
| Pìnivost S1 S2 S3 | ml ml ml | <20/0 <40/0 <20/0 | <20/0 <40/0 <20/0 | ASTM D 892 |
| FZG test (A/8.3/90) | st. poškoz. síly | 10 | 11 | DIN 51 354 díl 1 |

Jedná se o informativní údaje, v pøípadì reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpeènostními údaji.

-Ochrana zdraví: Pøi zacházení s mazivy je tøeba dbát na všeobecná pravidla ochrany pøi práci, viz list s bezpeènostními údaji.