PROZESSOEL 310

| POPIS PROZESSOEL 310 je vysoce hodnotný naftenický rafinát minerálního oleje. Používá se jako procesní olej a základový olej pro výrobní účely |  |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| PROZESSOEL 310 |  |  |  |
| Vzhled |  | čirý, světlý | DIN 10 964 |
| Kinemat. viskozita při 20°C 40°C | mm2/s mm2/s | 15,7 7,5 | DIN 51 562 díl 1 |
| Barva (ASTM) | číslo barvy | 0,5 | DIN ISO 2049 |
| Hustota při 15°C | kg/m3 | 887 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí o.k. (Cleveland) | °C | 150 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | < -45 | DIN ISO 3016 |
| Koroze na mědi (3h / 100°C) | st. koroze | 1 | DIN 51 759 díl 1 |
| Neutralizační číslo | mg KOH/g | <0,03 | DIN 51 558 díl 1 |
| Index lomu nD20 |  | 1,485 | DIN 51 423 díl 2 |
| Síra | hmot. % | 0,04 | DIN 51 400 |
| Viskozitně-hustotní konstanta |  | 0,862 | DIN 51 378 |
| Skupinová strukturní analýza (rozdělení uhlíku ) CA CN CP | % % % | 9 45 46 | DIN 51 378 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

Důležitá poznámka:	Výběr procesního oleje se řídí podle konkrétního použití.

Uživatel musí praktickými zkouškami ověřit vhodnost oleje pro danou aplikaci.