TERESSO GT EP

ISO VG 32, 46

| POPIS Oleje TERESSO GT EP 32 a 46 jsou turbínové a oběhové oleje na minerální bázi. Obsahují přísady bez obsahu zinku, zmírňující opotřebení a zlepšující oxidační stabilitu. POUŽITÍ TERESSO GT EP 32 a 46 jsou obzvláště určeny pro dlouhodobé použití jako mazací a regulační oleje v plynových, parních a vodních turbínách s převodovkami. Kromě toho jsou určeny k mazání vzduchových kompresorů s nástřikem olje a k mazání průmyslových převodů s níkým až středním zatížením a jako hydraulická kapalina v hydraulických systémech, kde jsou zvýšené nároky na oxidační stabilitu a odlučivost vody a vzduchu. | Kvalitativní standarty: TERESSO GT EP 32 a 46 odpovídají označení L-TSE a L-TGE podle ISO 6743-5 a splňují požadavky na mazací a regulační oleje L-TD dle DIN 51515. Dále splňují technické Standardy Siemens, GEC-ALSTHOM, EURODIF a ABB-STAL. Přednosti: - Vysoká oxidační stabilita také při vysokých teplotách použití - Vynikající odlučivost vody a vzduchu - Efektivní protikorozní ochrana - Omezený sklon k tvorbě pěny a stabilitě pěny - Velmi dobrá ochrana proti opotřebení a přenos zatížení |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  | Zkušební metoda |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TERESSO GT EP |  | 32 | 46 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C při 100°C | mm2 /s mm2 /s | 32 5,4 | 43 6,7 |  | ISO 3104 ISO 3104 |  |
| Hustota při 15°C | kg/ m3 | 868 | 870 |  | ASTM D 4052 |  |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 220 |  | 225 |  | ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -9 |  |  |  | ISO 3016 |
| Neutralizační číslo | mg KOH/ g | 0,5 |  |  |  | ISO 6618 |
| Obsah nerozpustných látek | g/100 g | 0,03 |  |  |  | DIN 51 592 |
| Obsah vody | g/ 100 g | <0,1 |  |  |  | DIN ISO 3733 |
| Protikorozní vlastnosti na oceli | Stup. koroze | O-A |  |  |  | DIN 51 585 |
| Koroze na mědi (3h/ 100°C) | Stup. koroze | 1-100 A3 |  |  |  | ISO 2160 |
| Schopnost odloučit vodu po styku s vodní párou | s | 90 |  | 110 |  | DIN 51589 Díl 1 |
| Schopnost odd.vzduchu | min. | 3 |  | 4 |  | ISO 9120 |
| Pěnivost S1 S2 S3 | ml ml ml | <30/0 <30/0 <30/0 |  |  |  | DIN 51 566 |
| Stárnutí (TOST, zvýšení neutral. čísla o 2mgKOH/g) | hodiny | >4000 |  | >4000 |  | ISO 4263 |
| Mechanická zkouška FZG (A/8,3/90) | Stupeň síly způsob. poškoz. | 10 |  | 11 |  | DIN 51 354, část 2 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.