GELENKEFETT 2-083

| POPIS GELENKEFETT 2-083 je speciální plastické mazivo určené pro trvalé mazání nosných a vodících kloubů motorových vozidel. Plastické mazivo GELENKEFETT 2-083 je formulováno na základě litného zpevňovadla a kvalitního ropného rafinátu. Obsahuje účinná aditiva snižující opotřebení, zabraňující korozi a přispívající k dlouhé životnosti maziva. GELENKEFETT 2-083 neobsahuje olovo. K zlepšení mazacích schopností v oblasti smíšeného tření obsahuje GELENKEFETT 2-083 kromě jiného i sulfid molybdeničitý (MoS2 ) jako pevné mazivo. | POUŽITÍ GELENKEFETT 2-083 je určen pro mazání nosných a vodících kloubů motorových vozidel, ale i jiných vysoce zatížených kluzných a třecích ploch. Kvalitativní standardy: GELENKEFETT 2-083: - Splňuje požadavky DIN 51 825 na plastická maziva KF 1-2K-30. - Je označen podle DIN 51 825 jako plastické mazivo KF 1-2K-30. - Splňuje dodací podmínky Daimler Benz DBL 6811.20 - Splňuje technické dodací podmínky VW TL-VW-721 - Splňuje materiálovou specifikaci Opel B 040 0266. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| GELENKEFETT 2-083 |  |  |  |
| NLGI-konzistenční stupeň |  | 1-2 | DIN 51 818 |
| Penetrace po prohnětení | 0,1 mm | cca 300 | DIN ISO 2137 |
| Teplotní rozsah použití | °C | -30 až +120 | DIN 51 825 |
| Zpevňovadlo |  | Litné mýdlo |  |
| Teplota skápnutí | °C | 155 | DIN ISO 2176 |
| Tlak tečení při +20°C při -20°C | h Pa | 100 < 1400 | DIN 51 805 |
| Zkouška na korozivnost (SKF Emcor test modifikovaný, s umělou mořskou vodou podle ASTM d 665-60 | Stupeň koroze | 1 | DIN 51 802 modif. |
| Odlučivost oleje, 18 hod. při 40°C | % hm | 1,6 | DIN 51 817 |
| Kinematická viskozita zákl. oleje při 40°C | mm2 /s (cSt) | 97 | DIN 51562, část 1 |
| Výkonová klasifikace |  | KF 1-2 K-30 | DIN 51 825 |
| Označení |  | KF 1-2 K-30 | DIN 51 502 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.