HAERTEOEL XD 100

| POPIS HAERTEOEL XD 100 je formulován na bázi ropných frakcí a je určený pro termální kalení materiálů ze železa. Jsou pro něj charakteristické následující vlastnosti: - Velmi vysoká ochlazovací schopnost - HAERTEOEL XD 100 je učelné použít všude tam, kde jsou požadovány extrémně vysoké rychlosti ochlazení. - Zachování čistého povrchu - HAERTEOEL XD 100 neovlivňuje negativně kvalitu povrchu ochlazovaného materiálu. - Vysoký bod vzplanutí - Vysoký bod vzplanutí použitého základového oleje vytváří při použití HAERTEOEL XD 100 předpoklad bezpečného provozu. - Nízká odparnost - Pro vysoce kvalitní základový olej použitý k formulaci HAERTEOEL XD 100 je charakteristická nízká odparnost i při vysokých teplotách. Z toho vyplývají pro uživatele následující výhody: - -Nižší spotřeba oleje na doplňování lázně - -Menší znečišťování životního prostředí. - Tepelná stabilita - HAERTEOEL XD 100 je tepelně velmi stabilní. Z tohoto důvodu i při vysokých teplotách kalení vzniká jen nepatrné množství produktů rozkladu oleje, negativně ovlivňujících kvalitu oleje nebo ochlazovaných součástí. | - Odolnost proti stárnutí: - Zvolená kombinace základového oleje a aditiv zajišťuje u HAERTEOEL XD 100 vysokou termickou a oxidační stabilitu. Z tohoto důvodu zůstávají výše uvedené vlastnosti dlouhodobě zachovány také při extrémně náročných aplikacích. Filtrací oleje a použitím ochranné atmosféry lze životnost oleje ještě významně prodloužit. - POUŽITÍ - V důsledku své schopnosti velmi rychlého ochlazování je účelné HAERTEOEL XD 100 použít pro takové případy termálního kalení, kde jsou požadovány extrémně krátké časy ochlazování předmětů ve spojení s vysokou pevností. - Teploty olejové lázně by neměly dlouhodobě překročit následující hodnoty: - Při použití inertní atmosféry 150 oC - Při práci bez inertní armosféry 60-130°C HAERTEOEL XD 100 je vhodný především pro tepelné zpracování dílů z nízkolegovaných ocelí, např. spojovacích tyčí, klikových hřídelí, stabilizátorů a dalších konstrukčních součástek z ocelí k zušlechtění, nástrojových a konstrukčních. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| HAERTEOEL XD 100 |  |  |  |
| Vzhled | žlutavý, čirý |  | vizuálně |
| Barva ASTM | Číslo barvy | 1,0 | DIN ISO 2049 |
| Kinematická viskozita při 40 °C při 100 °C | mm2/s mm2/s | 42 7 | DIN 51 562 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 874 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 220 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -12 | DIN ISO 3016 |
| Stanovení Conradsonova karbonizačního zbytku | % hm | 0,3 | DIN 51 551 |
| Stárnutí, zvýšení Conradsonova karbon. zbytku | %hm | + 0,8 | DIN 51 352 DIN 51 551 |
| Ztráty odpařením za 1 hod. při 150°C za 1 hod. při 200°C | % hm | 0,2 2,5 | DIN 51 581 |
| Maximální rychlost ochlazování při teplotě | °C/s °C | 92 630 | Metoda ESSO (Quenchmaster) |
| Doporučené teploty lázně: otevřená lázeň lázeň s inertní atmosférou | °C | 60 až 130 max. 150 |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.