SCHNEIDOEL DN 52

| POPIS SCHNEIDOEL DN 52 je s vodou nemísitelný řezný olej, který byl vyvinut speciálně pro obrábění kalených čelních ozubených kol s přímým nebo šikmým ozubením s modulem zubů až do 25mm na strojích „Niles“ - pro odvalovací broušení plošek zubů. Optimální kombinace aditiv v hodnotném rafinátu minerálního oleje umožňuje při vhodně nastavených parametrech dosáhnout optimálních řezných podmínek a vysokých výkonů, přizpůsobené dvojnásobné množství zdvihů a řezné rychlosti okolo 35m/s. Nízká viskozita a vyšší viskozitní index dobře ovlivňují chladící a mazací schopnosti a zabraňují současnému přimazávání zdvojené kuželové desky. | Speciální aditiva snižují tepelné zatížení plošek zubů a z toho důvodu nevznikají při broušení žádné vady. Přísady proti tvorbě mlhy snižují na pracovišti vznik olejové mlhy na minimum. SCHNEIDOEL DN 52 neobsahuje žádné přísady chloru. POUŽITÍ SCHNEIDOEL DN 52 se používá pro broušení plošek zubů kalených čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby na Niles brousících strojích pro odvalovací broušení zubů. |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| SCHNEIDOEL DN 52 |  |  |  |
| Barva | číslo barvy | 1 | DIN ISO 2049 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 855 | DIN 51 757 |
| Kinematická viskozita při 40 °C | mm2/s | 12 | DIN 51 562 |
| Bod vzplanutí (o.k.) | °C | 160 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -39 | DIN ISO 3016 |
| Koroze na mědi | st. koroze | 4-100A3 | DIN 51 759 |
| Sloučeniny síry |  | ano |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

-Pokyn pro případ havárie: V případě úniku nebo havárie je nutné informovat příslušné úřady.