HYDRAULIKFLUID HLP

| POPIS Oleje řady HYDRAULIKFLUID HLP jsou hydraulické oleje na bázi minerálních olejů s přísadami pro snížení opotřebení. Používají se převážně v mechanicky a termicky zatížených hydraulických zaříze-ních. Pro tyto hydraulické oleje jsou charakteristické následující kvali-tativní znaky: - Zmírnění opotřebení a odolnost proti zátěži - Díky vysokotlakým přísadám, které vytvářejí na kluzných plochách vrstvu maziva, odolnou proti zátěži, je snižováno tření a tím opotřebení kluzných ploch. - Oxidační stabilita Díky které zůstává zachována mazací schopnost po dlouhou dobu provozu oleje. - Ochrana proti korozi Účinnými látkami, které chrání kovové plochy před korozivními účinky. Vytvořený ochranný film je účinný i během delších odstávek. - Potlačení tvorby pěny Oleje obsahují účinné látky, které potlačují tvorbu pěny. - Dobrá deemulgační schopnost Vlhkost nebo vniknutá voda se od hydraulického oleje oddělí, a tím se zabrání vzniku nežádoucí emulze. - Snášenlivost s těsnícími hmotami Funkčnost běžných těsnících materiálů není hydraulickými oleji nepříznivě ovlivňována. | Volba viskozity je do značné míry závislá na způsobech použití oleje, na provozních podmínkách, jakož i na předpisech výrobců zařízení. POUŽITÍ Oleje řady HYDRAULIKFLUID HLP mohou být nasazeny ve všech zařízeních, pro které jsou povoleny hydraulické oleje HLP podle DIN 51 524, část 2. Kvalitativní standardy: Oleje řady HYDRAULIKFLUID HLP: - Splňují požadavky podle DIN 51 524 část 2: Hydraulické oleje HLP. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  | Zkušební metoda |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HYDRAULIKFLUID HLP |  | 32 | 46 | 68 |  |  |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 0 °C při 40 °C při 100 °C | mm2/s mm2/s mm2/s | 285 31 5,7 | 500 46 7,2 | 900 67 8,9 | DIN 51 562, část 2 |  |  |  |  |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 855 | 866 | 876 | DIN 51 757 |  |  |  |  |
| Bod vzplanutí | °C | 230 | 240 | 250 | DIN ISO 2592 |  |  |  |  |
| Bod tuhnutí | °C | -27 | -24 | -21 | DIN ISO 3016 |  |  |  |  |
| Popel oxidový | g/ 100 g | 0,15 |  |  | DIN EN 7 |  |  |  |  |
| Neutralizační číslo | mg KOH / g | 0,8 |  |  | DIN 51 558, část 1 |  |  |  |  |
| Obsah vody | % hm |  0,1 |  |  | DIN ISO 3733 |  |  |  |  |
| Protikorozní vlastnosti na oceli | Stup. koroze | O - A |  |  | DIN 51 585 |  |  |  |  |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1- 100 A 3 |  |  | DIN 51 759 |  |  |  |  |
| Schopnost odloučení vzduchu při 50 °C | min | 2 | 4 | 7 | DIN 51 381 |  |  |  |  |
| Deemulgační schopnost při 54 °C | min | 20 |  |  | DIN 51 599 |  |  |  |  |
| Pěnivost S1 Postup B S2 S3 | ml ml ml |  150 / 0  75 / 0  150 / 0 |  |  | ASTM D 892 |  |  |  |  |
| Obsah nerozpustných látek | g/ 100 g |  |  0,03 |  | DIN 51 592 |  |  |  |  |
| Stárnutí, zvýšení neutral. čísla kys. po 1000 h při 95 °C | mg KOH / g |  |  2,0 |  | DIN 51587 |  |  |  |  |
| Působení na těsnící hmotu SRE-NBR 1 po 7 dnech při 100 °C Relarivní změna objemu Změna tvrdosti SHORE-A | % SH | +7 -4 | +6 -3 | +5 -2 | DIN 51 538, část 1 DIN 53 521 DIN 53 505 |  |  |  |  |
| FZG test tvrdosti | stup. síly poškození | min. 10 |  |  | DIN 51 354, část 2 |  |  |  |  |
| Mechanická zkouška na křídlovém čerpadle (otěr) Kroužek lamela | mg mg |  120  30 |  |  | DIN 51 389, část 2 |  |  |  |  |
| ISO -viskozitní klasifikace | ISO VG | 32 | 46 | 68 | DIN 51 519 |  |  |  |  |
| Označení |  | HLP 32 | HLP 46 | HLP 68 | DIN 51 524, část 2 |  |  |  |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.