KUTWELL BR 40

| POPIS KUTWELL BR 40 je biostabilní emulgační olej určený pro třískové obrábění kovů. Výběrem speciálních základových olejů a nově koncipovanou technologií aditivace, bylo dosaženo vynikajících výkonností kapaliny. Přestože KUTWELL BR 40 neobsahuje baktericidy, je potlačen růst bakterií v emulzi během použití, takže nedochází k takovým nežádoucím efektům jako je vytváření více kapalných fází, koroze nebo nepříjemný zápach. Tím je i při standartní péči dosaženo prodloužené životnosti emulze. Emulze oleje ve vodě se vyznačuje vynikající stabilitou a zabezpečuje krátkodobou ochranu obrobených dílů před korozí. Přísady aktivující řezný proces, obsažené v produktu, umožňují zpracovávat i velmi obtížně obrobitelné materiály. Chemicky odolné barvy používané k nátěrům strojů (např. dvousložkové laky) nejsou emulzí poškozovány. - KUTWELL BR 40 neobsahuje sekundární aminy, dusitany ani sloučeniny chlóru a představuje tak významný přínos k hygieně na pracovišti a k ochraně životního prostředí. | POUŽITÍ KUTWELL BR 40 představuje typ univerzálního emulgačního oleje určeného pro třískové obrábění kovů na běžných obráběcích strojích, obráběcích centrech a dalších typech zařízení. S ohledem na charakter použitých speciálních účinných látek je produkt vhodný pro obrábění (frézování, soustružení, vrtání, řezání a j.) železných kovů, slitin mědi i lehkých kovů. Doporučené provozní koncentrace: (objem. %) Běžné obrábění 4 - 10 Broušení 2 - 4 Před každým novým naplněním stroje produktem KUTWELL BR 40 by systém chladící kapaliny měl být pečlivě ošetřen a vyčištěn přípravkem SYSTEMREINIGER EXTRA společnosti ESSO. Kvalitativní standarty: S ohledem na svoje složení splňuje KUTWELL BR 40 požadavky předpisu TRGS 611. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| KUTWELL BR 40 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C | mm2/s | 90 | DIN 51 562, část 1 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 964 | DIN 51 757 |
| Protikorozní vlastnosti emulze koncentrací 2,5 % obj. 3,0 % obj. | Stup. koroze | 0 0 | DIN 51 360, část DIN 51 360, část 2 |
| Hodnota pH emulze s koncentrací 2% obj. |  | 9 | DIN 51 369 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

Stanovení koncentrace:

Stupnice pro stanovení koncentrace produktu KUTWELL BR 40 pomocí ručního refraktometru  (přepočítávací faktor 1,0)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10