GREASE TCL 435

| POPIS GREASE TCL 435 je polotekuté, zelené plastické mazivo určené především pro centrální systémy mazání v užitkových vozidlech a autobusech. složení směsi základových olejů, tvořené naftenickým ropným olejem a syntetickým olejem na bázi polyalfaolefinů, bylo optimalizováno s ohledem na předpokládané podmínky (nízké vnější teploty) a požadavky na mazivo při použití (dobrá tekutost). Viskozita směsi základových olejů činí jen 40mm2 / s. Pro GREASE TCL jsou charakteristické následující kvalitativní vlastnosti: - Schopností zmírňovat opo-třebení a přenášet zatížení: Vyvážené množství vysokotlakých (EP) aditiv v receptuře plastického maziva zmírňuje opotřebení povrchu kluzných elementů a zvyšuje schopnost maziva přenášet zatížení. - Stabilitou při hnětení: Ačkoli plastické mazivo GREASE TCL 435 bylo koncipováno především pro ztrátové mazání, jeho struktura a konzistence zůstává i při intenzívním mechanickém zatížení v rozsahu povolených pracovních teplot. | - Vynikající čerpatelnost: Plastické mazivo GREASE TCL 435 bylo vyvinuté speciálně pro použití v centrálních systémech mazání . V důsledku svojí měkké konzistence je proto velmi dobře čerpatelné i v dlouhých přívodních trubicích a při nízkých teplotách. - Odolnost proti působení vody: Ve srovnání s běžně dostupnými tekutými plastickými mazivy na bázi sodného zpevňovadla je plastické mazivo GREASE TCL 435, které je zahuštěno litným mýdlem, odolné proti působení vody. - Snášenlivost s těsnícími materiály: Vlastnosti obvyklých těsnícím materiálů nejsou plastickým mazivem GREASE TCL 435 vůbec, nebo jen málo ovlivňovány. POUŽITÍ GREASE TCL 435 je speciální produkt určený pro použití v centrálních systémech mazání užitkových vozidel a stacionárních strojů. Kvalitativní standardy: GREASE TCL 435 : - Splňuje požadavky DIN 51 826 na plastická maziva GP 00-000 G. - Je označen podle DIN 51 502 jako plastické mazivo GP 00-000 G- 40. - Splňuje dodací podmínky Mercedes-Benz DBL 6833.00. Data o produkty: viz. následující list. |
| --- | --- |

| Povolení: - Předpis Mercedes-Benz o provozních látkách, list 264 - Pracovní norma MAN 283 Li-P00/000 - Willy Vogel AG., Berlin - Baier and Köppel, Pegnitz - Woerner, Wertheim - Lincoln - Tecalemit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| GREASE TCL 435 |  |  |  |
| NLGI - konzistenční stupeň |  | 00-000 | DIN 51 818 |
| Penetrace po prohnětení | 0,1 mm | 435 | DIN ISO 2137 |
| Teplotní rozsah použití | °C | -40 až +100* | DIN 51 825 |
| Zpevňovadlo |  | Litné mýdlo |  |
| Teplota skápnutí | °C | 165 | DIN ISO 2176 |
| Odolnost proti vodě | St. zhodnocení při zkušební teplotě | 1-90 | DIN 51 807, část 1 |
| Zkouška na čtyřkuličkovém stroji Svárové zatížení | N | 2200 | DIN 51 350, část 4 |
| Čerpatelnost při -20°C, 7 mm vnitřní průměr trubky 10 g / min 100 g / min | bar bar | < 1 5 | E DIN 51 816 |
| Tlak tečení při -35 °C | hPa | 40 | DIN 51 805 |
| Odolnost proti oxidaci Pokles tlaku po 100 h při 100 °C | kPa | 40 | DIN 51 808 |
| Zkouška na korozivnost (SKF Emcor Test) | Stup. koroze | 0 a 0 | DIN 51 802 |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1 při 100 | DIN 51 811 |
| Obsah pevných mechanických nečistot větších než 25 mikrometr | mg /kg | < 20 | DIN 51 813 |
| Obsah vody | % hm | < 0,1 | DIN ISO 3733 |
| Působení na těsníci hmotu SRE-NBR 34 po 7 dnech při 100°C Relativní změna objemu | % | +8,5 | DIN 53 538, část 3 ve spojení s DIN 53 521 |
| Základový olej -Kinematická viskozita při 40 °C | mm2 /s (cSt) | Ropný /PAO 40 | DIN 51 562, část 1 |
| Výkonová klasifikace |  | GP 00-000 G | DIN 51 826 |
| Označení |  | GP 00-000 G-40 | DIN 51 502 |

*Horní teplota je vztažena na případ ztrátového mazání. V případě použití plastického maziva jako dlouhodobé náplně je nutné uvažovat s nižší teplotou, závislou na konkrétních podmínkách mazání.

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.