FANOX O

| POPIS FANOX O je řezný olej nemísitelný s vodou, určený pro třískové obrábění součástek z velmi lehce obrobitelných materiálů. Je vyroben z kvalitního ropného rafinátu, který tomuto řeznému oleji propůjčuje dobré obráběcí, chladící a vyplachovací schopnosti. Tento řezný olej nezabarvuje součásti z mědi nebo měděných slitin. FANOX O neobsahuje aditiva s chlórem. | POUŽITÍ FANOX O se používá pro běžné obráběcí postupy, především na automatických soustruzích. Speciální použití: - Hromadná výroba součástek z hlinikových a měděných slitin, automatových ocelí. - Chladící kapalina při broušení. - Chladící olej pro CNC automaty v tom případě, že chlazení nástroje a součástky během obrábění představují rozhodující požadavek. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| FANOX O |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 20 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 42 18 | DIN 51 562, část 1 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 860 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 190 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -18 | DIN ISO 3016 |
| Barva | Číslo barvy | <1 | DIN ISO 2049 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.