RUST-BAN 326

| POPIS RUST-BAN 326 je prostředek na ochranu proti korozi na bázi vosku obsahujícího inhibitor koroze. Je určený pro dlohodobou konzervaci výrobků, které jsou skladovány volně pod střechou, nebo dopravovány v obalech přes moře. RUST-BAN 326 se vyznačuje následujícími kvalitativními znaky: - Po nanesení ve studeném nebo teplém stavu - ponořením asi při 80°C, natíráním štětcem při přibližně 60°C, resp. roztíráním při 20-30°C - se na ošetřovaném kovovém povrchu vytvoří přilnavý, měkký, zelenohnědý a mastný film. Tento film zabezpečuje vynikající ochranu proti vlhkosti a v omezené míře i proti slané a mořské vodě. - Ochrannou vrstvu je možné odstranit použitím organických rozpouštědel, např. ESSO CLEAN, ESSO VARSOL nebo petroleje. | POUŽITÍ RUST-BAN 326 je vhodný na: - Dlouhodobé konzervování při skladování nebo dopravě následujících průmyslových výrobků: - Obráběcích a stavebních strojů, dopravních zařízení, přístrojů a přípravků, záložních agregátů a pod. - Armatur, součástek a náhradních dílů. - Poloproduktů s hladkým povrchem -Drátěných lan. - Dlouhodobou ochranu zemědělských zařízení. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| RUST-BAN 326 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 80 °C | mm2/s | 50 | DIN 51 562, část 1 |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | cca 250 | DIN ISO 2592 |
| Třída nebezpečnosti |  | žádná (VbF) |  |
| Vlhká komora | h | > 3000 | DIN 51 359 * |
| Teplota skápnutí - tání | °C | 63 | ASTM D 127 |
| Penetrace | 0,1 mm | 230 | DIN 51 580 |
| Tloušťka filmu | mikro mg | cca 70 |  |
| Vydatnost | m2 / kg | cca 15 |  |

* Výběr: Broušení (brusné plátno zrnění 240) a nanesení vrstvičky na zkušební plech podle ASTM D-1748

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.