Essolube X 301

SAE 10W, 20, 30, 40, 50

Premium jednorozsahový olej

| Popis Essolube X 301 je premium jednorozsahový olej dostupný ve viskozitních třídách SAE 10W, 20, 30, 40 a 50. Kvalitativně vysoce hodnotné základové oleje ve spojení s pokrokovou technologií aditivace minimalizují opotřebení a dovolují prodloužené intervaly výměny oleje. Použití Je vhodný pro nasazení v nejrůznějších agregátech vozových parků a ve stavebních strojích. Viskozitní třídy SAE 10W a 30 jsou vhodné pro použití jako převodové oleje tam, kde se vyžadují produkty s povolením Allison C-4. Lze ho nasadit i jako hydraulický | nebo kompresorový olej. Odpovídající hodnotu viskozity je nutné určit podle předpisů výrobce. Výkonnostní parametry Viz tabulka. Výhody - Vynikající ochrana proti opotřebení i za těžkých provozních podmínek umožňuje dlouhou životnost motoru. - Prodloužené intervaly výměny oleje, odpovídající předpisům výrobců motorů, snižují provozní náklady. - Mnohostranně nasaditelný produkt, možnost nasazení v převodech a hydraulických systémech. |
| --- | --- |

VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY - KVALITATIVNÍ STANDARDY - POVOLENÍ

|  | API | ACEA | MB | MAN | Allison | MTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CF/SG | E2-96 | 228.0 | 270 | C-4 | Typ 1 |
| SAE 10W |  |  |  |  |  |  |
| SAE 20 |  |  |  |  |  |  |
| SAE 30 |  |  |  |  |  |  |
| SAE 40 |  |  |  |  |  |  |
| SAE 50 |  |  |  |  |  |  |

| Technické parametry |  | 10W |  | 20 | 30 | 40 | 50 | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s |  | 7,3 46 | 9,8 74 | 12,0 103 | 15,3 149 | 17,6 188 | DIN 51 562 |
| Viskozitní index |  |  | 121 | 113 | 105 | 104 | 101 | DIN ISO 2909 |
| Dynamická viskozita při -10 °C při -20 °C | mPa.s mPa.s |  | - 2700 | 2200 - | - - | - - | - - | DIN 51 398 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 |  | 880 | 886 | 892 | 893 | 897 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C |  | 220 | 228 | 250 | 244 | 238 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C |  | -33 | -30 | -27 | -24 | -15 | DIN ISO 3016 |
| Sulfátový popel | hmot. % |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | DIN 51 575 |
| TBN | mg KOH/g |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | DIN ISO 3771 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.