GLIDE

| POPIS GLIDE je kapalina typu ATF na minerální bázi, která splňuje specifikaci Ford ESP-M2C-33F a G, stejně jako SQM-2C 9007AA a takovým způsobem i kvalifikována. |  |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| GLIDE |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 7,6 37 | DIN 51 562 |
| Dynamická viskozita při -40 °C | mPa.s | 35000 | DIN 51 398 |
| Viskozitní index |  | 162 | DIN ISO 2909 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 870 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí (Cleveland) | °C | 195 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -42 | DIN ISO 3016 |
| Barva | vizuelně | červená | DIN 10 964 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.