ESSO 2T Synthetic

| POPIS ESSO 2T Synthetic je plně syntetický vysoce výkonný olej, určený pro použití ve všech dvoutaktních motorech, i v těch které kladou na kvalitu oleje nejvyšší požadavky (s výjimkou závěsných lodních motorů). Díky výhodnému viskozitnímu rozpětí dosahuje vynikajících mazacích vlastností i při nízkých teplotách. ESSO 2T Synthetic udržuje čistotu zapalovacích svíček, pístů, spalovacího prostoru a výfuku. Kromě toho zajišťuje vynikající ochranu proti opotřebení a proti korozi. Použitím speciální technologie Low-Smoke umožnilo minimalizovat objemy výfukových plynů a tím šetří životní prostředí. ESSO 2T Synthetic odpovídá klasifikacím pro vysoce zatížené vzduchem chlazené dvoutaktní motory. Je vhodný jak pro oddělené mazání (Autolube-Systém), tak i pro smíšené mazání. | Při míchání s palivem je třeba dodržovat směšovací poměry schválené výrobcem motoru. V tabulce na druhém listu jsou uvedeny platné směšovací poměry paliva a oleje. POUŽITÍ ESSO 2T Synthetic je určen k použití ve vzduchem chlazených dvoutaktních motorech s odděleným mazáním nebo bez něho pro: - motocykly, motorová kola, mopedy, - sekačky trávy, motorové pily, stroje na úklid sněhu, - osobní automobily Trabant a Wartburg (s dvoutaktním motorem). - Kvalitativní standarty: - API TC - JASO FC |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| ESSO 2T Synthetic |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 10 60 | DIN 51 562 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 870 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí PM | °C | 85 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -39 | DIN ISO 3016 |
| Popel (síranový) | g / 100 g | 0,2 | DIN 51 575 |

Mísící tabulka

(množství oleje podle tabulky nalijeme do nádrže a doplníme odpovídající

množství paliva)

| Množství paliva v litrech | Množství oleje v mililitrech při směšovacím poměru |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 : 25 | 1 : 50 | 1 : 100 |
| 2 | 80 | 40 | 20 |
| 4 | 160 | 80 | 40 |
| 6 | 240 | 120 | 60 |
| 8 | 320 | 160 | 80 |
| 10 | 400 | 200 | 100 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.