VERDICHTEROEL 3020, 3021 N, 3022 N

VDL 32, 100, 150

| POPIS VERDICHTEROEL jsou vysoce kvalitní kompresorové oleje formulované na ropné bázi. Jsou přednostně určené pro použití ve stacionárních, ale mohou být též použité u mobilních kompresorů. Pro výrobu těchto kompresorových olejů jsou používané vysoce rafinované úzké ropné frakce, jejichž vynikající oxidační stabilita, tudíž nepatrný sklon k tvorbě koksu je zabezpečen přídavkem vybraných inhibitorů oxidace a koroze. Uvedené kompresorové oleje byly především vyvinuté pro stacionární systémy zásobování stlačeným vzduchem, které mají sklon k vytváření koksových úsad v navazujícím potrubním rozvodu. V takových zařízeních za provozních podmínek charakteristických nízkými rychlostmi proudění, olej stržený vzduchem sedimentuje v kapsách, v obloucích, ve slepých a nízkých ramenech potrubí. Oleje nikoliv speciálně formulované pro takové podmínky, např. vyrobené z širokých frakcí a s vysokou koncentrací aditiv, oxidují a tvoří koks (tzv. Heat-soaking). Podstatné výhody produktu VERDICHTEROEL se projeví při použití v takových systémech, kde z konstrukčních nebo provozních důvodů dochází často k překročení rosného bodu vzduchu. Na základě vynikající schopnosti těchto olejů odloučit vodu, nedochází k vytváření viskózních emulzí, které představují příčinu příliš dlouhé přítomnosti oleje v horkých částech potrubí nava-ujícího na kompresor. | Této skutečnosti lze s výhodou využít především ve vícestupňových kompre-orech, vybavených mezi jednotlivými stupni vodním chlazením. VERDICHTEROEL 3020, 3021 N a 3022 N jsou s výhodou použitelné také v rotačních kompresorech s chlazeným nastřikováním oleje, ale vždy v souladu s viskozitou předepsanou výrobcem kompresoru. V případech, kde jsou problémy s tvorbou koksových úsad přímo v kompresoru, je preferována aplikace olejů KOMPRESSOROEL 30 a 40. Pokud i přes použití olejů VERDICHTEROEL dochází v navazujících potrubních systémech k tvorbě koksu, musejí být bezpodmínečně realizovány konstrukční úpravy odpovídající zásadám předpisu VGB 16 nebo ISO 5388 (Stationary air compressors-Safety rules and code of practice), neboť tvorba koksu významně zvyšuje riziko výbuchu. Kvalitativní standardy Oleje VERDICHTEROEL: - Překračují minimální požadavky DIN 51 506 „Mazací oleje VDL“ - Překrývají minimální požadavky DIN 51 506 „Mazací oleje VBL a VCL“ POUŽITÍ: Oleje VERDICHTEROEL jsou určené pro použití v pístových a rotačních kompresorech vzduchu s tlakovým prostorem mazaným olejem, do kompresních teplot 220 °C. Data o produktu: viz. druhý list |
| --- | --- |

| Tyto oleje jsou především používány v následujících zařízeních a průmyslových odvětvích: - Stacionárních zařízeních se zásobníky stlačeného vzduchu, např. ve sklářském průmyslu - Stacionárních zařízeních s potrubním systémem, např. rozvody stlačeného vzduchu v montážních halách a dílnách - Mobilních kompresorech vzduchu - Vývěvách Při aplikaci olejů VERDICHTEROEL je nutné přísně respektovat doporučení výrobce kompresoru. Pro VERDICHTEROEL 3020, 3021 N a 3022 N jsou k dispozici výsledky zkoušek z TÜV Essen (Technischer Überwachungsverein), které dokládají, že tyto kompresorové oleje splňují požadavky na mazací oleje VDL podle DIN 51 506. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  | Zkušební metoda |  |  |  |  |
| VERDICHTEROEL |  | 3020 | 3021N | 3022N |  |  |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40°C při 100 °C | mm2/s mm2/s | 30 5 | 95 11 | 156 14 | DIN 51 562 |  |  |  |  |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 880 | 880 | 900 | DIN 51 757 |  |  |  |  |
| Bod vzplanutí (o.k.) | °C | 210 | 250 | 250 | DIN ISO 2592 |  |  |  |  |
| Bot tuhnutí | °C | -18 | -15 | -15 | DIN ISO 3016 |  |  |  |  |
| Neutralizační číslo (s) | mg KOH/ g | 0,1 | 0,07 | 0,07 | DIN 51 558, část 1 |  |  |  |  |
| Neutralizační číslo (w) | mg KOH/ g | neutrální |  |  |  | DIN 51 558, část 1 |  |  |  |
| Popel síranový | g/ 100 g | < 0,01 |  |  |  | DIN 51 575 |  |  |  |
| Obsah vody | g/ 100 g | < 0,1 |  |  |  | DIN ISO 3733 |  |  |  |
| Destilační zbytek po oddestilování 80% oleje podle DIN 51 356: Conradsonův karbonizační zbytek Kinematická viskozita při 40°C | % hm mm2 /s | 0,04 55 | 0,15 200 | 0,36 370 | DIN 51 551 DIN 51 562 |  |  |  |  |
| Conradsonův karbonizační zbytek po stárnutí za přítomnosti vzduchu a oxidu železa | % hm | 1,8 | 0,85 | 0,93 | DIN 51 352, část 2 |  |  |  |  |
| ISO-viskozitní klasifikace | ISO VG | 32 | 100 | 150 | DIN 51 519 |  |  |  |  |
| Označení |  | VDL 32 | VDL 100 | VDL 150 | DIN 51 506 |  |  |  |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.