GEAR OIL FM

| POPIS GEAR OIL FM 100 a 220 jsou speciální produkty určené pro použití v potravinářském průmyslu, zejména v následujících provozech: - pekárny - jatka - pivovary - mlékárenství - průmysl zpracování ryb balící zařízení v potravinářském průmyslu. | Použití: GEAR OIL FM 100 a 220 jsou produkty formulované na základě lékařských bílých olejů. Odpovídají požadavkům podle FDA 21CFR 178.3570 (maziva vhodná pro příležitostní kontakt s potravinami). GEAR OIL FM 220 má povolení zejména od US Department of Agriculture podle USDA H-1, o povolení GEAR OIL FM 100 již bylo požádáno. Produkty GEAR OIL FM 100 a 220 jsou chuťově neutrální a bez zápachu. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  | Zkušební metoda |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GEAR OIL FM |  | 100 | 220 |  |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C | mm2/s | 100 | 230 | DIN 51 562, část 1 |  |  |  |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 875 | 879 | DIN 51 757 |  |  |  |
| Bod vzplanutí | °C | 260 |  | DIN ISO 2592 |  |  |  |
| Bod tuhnutí | °C | -18 |  | DIN ISO 3016 |  |  |  |
| Koroze na mědi | stup. koroze | 1 - 100 A 3 |  | DIN 51 759 |  |  |  |
| Protikorozní vlastnosti na oceli | stup. koroze | 0 - A |  | DIN 51 585 |  |  |  |
| Deemulgační schopnost při 54 °C | min | 30 |  | DIN 51 599 |  |  |  |
| FZG test, A/8.3/90 -stupeň síly způsobující poškození |  | 11 |  12 | DIN 51 354 |  |  |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.