MORNOP 25

| POPIS MORNOP 25 je vodou nemísitelný řezný olej, který je určen pro třískové a beztřískové obrábění dílů především z těžce až velmi těžce obrobitelných materiálů. Jako řezný koncentrát se používá v případě, že je nutno krátkodobě zvýšit výkon řezné kapaliny a nebo je nutno doplnit úbytek aditiv vzniklý v průběhu práce výnosem na obrobcích. Vhodná kombinace aditiv v kvalitním ropném základovém oleji umožňuje třískově obrábět vysoce legované oceli a nebo provádět komplikované technologické operace jako např. protahování. Aktivní sirné sloučeniny obsažené v mazivu způsobují zabarvování součástek z mědi a ze slitin mědi, ale díly z ocelí jsou krátkodobě chráněny proti korozi. | Přísady proti tvorbě mlhy zajišťují minimální vznik olejové mlhy na pracovišti. POUŽITÍ MORNOP 25 se převážně používá: - jako řezný koncentrát ke zvýšení výkonnosti např. nízkoaditivovaného oleje ve výši 10...20% ke zhotovování vnitřních závitů - ke třískovému obrábění dílů z austenitických, nerezových a kyselině odolných ocelí - k výrobě dílů na přesných CNC vřetenových soustružnických automatech - k vnitřnímu protahování drážek do těles ozubených kol ze slitin 20MnCr5 |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| MORNOP 25 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C | mm2/s | 25 | DIN 51 562 část 1 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 940 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí (o.k. Clev.) | °C | 180 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -21 | DIN ISO 3016 |
| Barva | číslo barvy | 2 | DIN ISO 2049 |
| Korozivní účinky na měď | st. kor. | 4-100A3 | DIN 51 759 |
| Sloučeniny chloru |  | ano |  |
| Sloučeniny síry |  | ano |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.