BAYOL 82

| POPIS Produkt BAYOL 82 je vysoce čistý technický bílý olej paranifického charakteru. Splňuje požadavky podle norem USA pro potraviny a léčiva „US Food and Drug Administration (FDA) Regulations 21 CFR 178.3620 (b)“. BAYOL 82 je používán v celé řadě aplikací, především v případě vysokých nároků na čistotu a stabilitu ropných produktů, které však nedosahují požadavků na mediciální bílé oleje. Jedná se např. o uplatnění: - jako součástí chemických přípravků, - jako pomocný prostředek v různých technologických procesech. - při všech aplikacích , kde lze použít jen maziva vysoké čistoty. - Pro olej BAYOL 82 jsou charakteristické následující kvalitativní vlastnosti: - čirý jako voda, - bez zápachu, - dobrá barevná stabilita při působení tepla a světla. - BAYOL 82 patří mezi značkové produkty nadnárodní organizace ESSO a jsou dostupné v celém světě. | - POUŽITÍ - Technický bílý olej BAYOL 82 je používán jako: - pomocný prostředek v textilním průmyslu pro výrobu avivážních olejů k hlazení, roztírání a zjemňování vlněných i syntetických vláken. - nosný olej a olej pro výrobu sprejů k hubení škůdců a na ochranu rostlin - formový olej ve sklářském a stavebním průmyslu, - změkčovadlo a olej usnadňující extruzi v gumárenském a plastikářském průmyslu, - plastifikátor při výrobě barev odolných proti působení světla, - napouštěcí a impregnační olej při výrobě obalových materiálů, - olej na vázání prachu ve vzduchových filtrech. - Kvalitativní standardy: - Technický bílý olej BAYOL 82 odpovídá požadavkům na čistotu: - podle norem USA pro potraviny a léčiva „US Food and Drug Administration (FDA) Regulation 21 CFR 178.3620 (b)“. |
| --- | --- |

| - Technické parametry - Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | - Zkušební metoda |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ESSOBAYOL |  | - 82 |  |  |
| - Vzhled |  | - Světlý, čirý |  | - Visuálně |
| - Barva podle Saybolta | - číslo barvy | - +30 | - DIN 51 411 |  |
| - Hustota při 15 °C | - kg/m3 | - 847 | - DIN 51 757 |  |
| - Kinematická viskozita - při 40 °C - při 20 °C | - mm2/s - mm2/s | - 15 - 33 | - DIN 51 562, část 1 |  |
| - Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | - °C | - 190 | - DIN ISO 2592 |  |
| - Bod tuhnutí | - °C | - -12 | - DIN ISO 3016 |  |
| - Popel (oxid) | - % hmotnosti | - 107 | - ASTM D 482 |  |
| - Index lomu nD 20 |  | - 1,465 | - DIN51 423 |  |
| - Destilační rozpětí - začátek destilace - konec destilace |  | - 330 - 450 | - ASTM D 1160 |  |
| - Skupinová strukturní analýzy CA - (korig. na obsah síry) - C N - C P | - % - % - % | - 0 - 30 - 70 | - DIN 51 378 |  |

- Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.