FORMENOEL E 4,10

| POPIS FORMENOEL E 4, 10 jsou emulgovatelné formové oleje, které vytvářejí emulzi typu olej ve vodě. Používají se v betonářském průmyslu a na stavbách především pro sající, hoblovaná i nehoblovaná dřevěna a dřevotřísková bednění, dále obecně na formy a bednění z vláknitých materiálů. Tyto formové oleje vytvářejí mezi betonem a bedněním velmi tenký dělící film, který umožňuje po ztvrdnutí betonu snadno a bez poškození oddělit bednění. Produkty se vyznačují následujícími charakteristickými vlastnostmi: - Emulze lze na bednění a formy nanášet stříkáním pomocí stříkacího zařízení, ponořením apod. Zanechávají pak velmi tenký film. Viz. též pokyny pro použití. - Dělící film zabezpečuje po ztuhnutí betonu snadné, rychlé a čisté oddělení bednění. Je účinně zabráněno nalepování betonu na bednění a formy. Především FORMENOEL E-10 lze dosáhnout hladkých betových povrchů bez skvrn, staženin a písku. - Přilnavost materiálů používaných k případné úpravě povrchu, jako např. omítek, nátěrů, lepidel, plastických hmot a tmelů není olejem negativně ovlivňována. | - POUŽITÍ - FORMENOEL E-4 nachází uplatnění především při: - Budování betonových ploch na stavbách. - Výrobě dlaždic tuhnoucích na dřevěných plochách. - Impregnaci dílensky zhotovených částí a prvků bednění ponořením do 10% emulze a následným osušením. - Asfaltářských silničních pracích, jako prostředek zabraňující přilepení asfaltových směsí na části strojů a stěny zásobníků. K tomuto účelu se používá emulze s koncentrací oleje 8-10%, kterou se smočí dopravní nádoba mísičů asfaltu, nákladová plocha automobilů a části finišerů, přicházejících do styku s asfaltovou směsí. - FORMENOEL E-10 se používá pro: - Výrobu pohledových betonových ploch. - Pokyny pro použití: - Aplikace emulze formových olejů: - Zásobník se nejprve naplní požadovaným množstvím vody. Potom se za intenzivního mísení nebo cirklulace tenkým proudem přidává odpoovídající množství oleje. - Nikdy nepřidávat vodu do formového oleje! - Mísící poměr závisí podstatně na způsobu aplijace a provozních okolnostech. - Skladování koncentrátu formového oleje: Koncebtrát je třeba v zimě chránit před mrazem, skladovat v temperovaných prostorách. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMENOEL E |  | 4 | 10 |  |
| Kinematická viskozita ři 40 °C | mm2/s | 21 | 22 | DIN 51 550 ve spojení s DIN 51 561 nebo 51 562, část 1 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 906 | 915 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | min. 150 | min. 120 | DIN ISO 2592 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.