GEAR OIL MB 317

| POPIS Produkt GEAR OIL MB 317 je nově vyvinutý převodový olej olej pro Mercedes Benz dle normy DBL 6635.00. Tento částečně syntetický produkt je vysoce výkonný „Factory Fill Lifetime“ - celoživotní - převodový olej. Doporučuje se také jako servisní olej. | POUŽITÍ Nasazení oleje GEAR OIL MB 317 je stanoveno v provozním předpisu firmy Mercedes Benz na listu 234. Servisní použití je popsáno v servisní informaci firmy Merceds Benz pro mechanické převody č. 717.4 ze dne 8.9.1997. VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY Povolení: - Provozní předpis Mercedes Benz list 235.10 |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 | GEAR OIL MB 317 |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 7,35 37,3 | DIN 51 562 |
| Dynamická viskozita při -40 °C | mPa.s | 23 500 | DIN 53 015 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 861 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 210 | DIN ISO 2592 |
| Ztráta odpařením (Noack 1h/150°C) | hmot.% | 0,6 | DIN 51 581 |
| Zkouška v ozubení FZG test A/8.3/90 Stup. síly způsobující poškození |  | 10 | DIN 51 354 díl 1 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.