ROST-SCHUTZ 30

| POPIS - ROST-SCHUTZ 30 je speciální prostředek na ochranu proti korozi formulovaný na základě speciálně vybraných ropných rafinátů a účinných inhibitorů koroze. Je určený na dočasnou ochranu průmyslových výrobků. | POUŽITÍ ROST-SCHUTZ 30 je vhodný zejména na: - Dočasnou ochranu ocelových svazků - Mezioperační konzervaci polotovarů a hotových dílů, které jsou skladovány delší dobu nezabaleny v chráněných prostorách |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| ROST-SCHUTZ 30 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C | mm2/s | 30 | DIN 51 562 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 881 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí o.k. | °C | 190 | DIN 51 755 |
| Číslo zmýdelnění | mgKOH/g | 3,1 | DIN 51 559 část 1 |
| Číslo neutralizační | mgKOH/g | 1,2 | DIN 51 558 část 1 |
| Sulfátový popel | hm % | 0,8 | DIN EN 7 |
| Ochranný film (ponoření při 20°C) Typ Tloušťka Vydatnost | mikro m m2/kg | olejový 3,2 33 | ESSO metoda |
| Test rosením slanou vodou (FTM 791B, 4001.2), výběr, (broušení (stopy po brouš., zrno 240) a vrstva na povrchu zkuš. plechu dle ASTM D-1748 | hodiny | cca 30 | ASTM B 117 |
| Vlhká komora | h | cca 500 | DIN 51 359 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.