SCHMIEROEL 1000

| POPIS Vysoce viskózní produkt SCHMIEROEL 1000 je formulovaný pouze na bázi ropných frakcí, bez přísady mastných olejů. Je určený především pro mazání parních strojů. Kvalitativní standardy: Produkt SCHMIEROEL 1000 překračuje základní požadavky normy DIN 51 510: Mazací oleje ZB. | Tento produkt se vyznačuje charakteristickými vlastnostmi: - Vynikající termická stabilita a dobré mazací schopnosti - Nepatrná tvorba zbytků a malá odpařivost - Schopnost bez problémů odloučit vodu Olej SCHMIEROEL 1000 byl dříve prodávaný pod názvem CYLESSO 1000. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| SCHMIEROEL 1000 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 42 950 | DIN 51 562, část 1 |
| Viskozitní index |  | 83 | DIN ISO 2909 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 920 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 310 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -9 | DIN ISO 3016 |
| Neutralizační číslo | mg KOH/ g |  0,15 | DIN 51 558, část 1 |
| Popel (oxidový) | g/ 100 g |  0,01 | DIN EN 7 |
| Koroze na mědi | Stupeň koroze | 1 - 100 A 3 | DIN 51 759 |
| Obsah asfaltenů | % hmotnosti |  0,05 | DIN 51 595 |
| Obsah vody | % hmotnosti |  0,1 | DIN ISO 3733 |
| Stanovení Conradsonova karbonizačního zbytku | % hmotnosti | 2,4 | DIN 51 551 |
| ISO - viskozitní klasifikace | ISO VG | 1000 | DIN 51 519 |
| Označení mazací oleje Z |  | ZB | DIN 51 510 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.