RUST-BAN 397

| POPIS RUST-BAN 397 je prostředek na ochranu proti korozi formulovaný na bázi vosku, speciálních aditiv a organického rozpouštědla. Je především určen pro dlouhodobou konzervaci volně skladovaných, nebo nechráněně přepravovaných předmětů. Pro RUST-BAN 397 jsou charakteristické následující vlast-nosti: - Po aplikaci produktu a odpaření rozpouštědla se vytvoří elastický, voskový ochranný film odolný proti doteku, který vynikajícím způsobem chrání kovové povrchy proti působení vlhkosti, případně slané vody. Stabilita ochranného filmu je zajištěna až do teplot 100°C. Na druhé straně i při ochlazení až na -40°C nedochází k jeho zkřehnutí. | - RUST-BAN 397 je možné z povrchu předmětů odstranit vhodným rozpouštědlem (petrolej, ESSOVARSOL, ESSO CLEAN) . - POUŽITÍ - RUST-BAN 397 je především určen pro: - Konzervaci čistých kovových povrchů, např. obráběcích strojů a zařízení, zemědělských a stavebních strojů, strojů a vozidel obecně, ocel. trubek. - Ochranu předmětů přepravovaných v obalech včetně jejich transportu přes moře. - Dlouhodobou konzervaci zboží skladovaného volně nebo v obalech. Kvalitativní standardy: RUST-BAN 397 splňuje požadavky specifikace armády USA MIL-C-16173D, stupeň 4. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| RUST-BAN 397 |  |  |  |
| Doba výtoku při 20 °C | s | 80 | DIN 53 211 |
| Hustota při 15 °C | kg/m 3 | 850 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 40 | DIN 51 755 |
| Třída nebezpečnosti |  | A II (VbF) | DIN 51 758* |
| Penetrace | 0,1 mm | 79 | DIN 51 580 |
| Vlhká komora | h | cca 2200 | DIN 51 359 * |
| Test rosením slanou vodou | h | cca 2700 | FTM 791 B/ 001.2* |
| Tloušťka filmu | mikro m | cca 35 |  |
| Vydatnost | m 2 / kg | cca 15 |  |
| Doba schnutí | h | cca 1 |  |

* Výběr: Broušení (brusné plátno zrnění 240) a nanesení vrstvičky na zkušební plech podle ASTM D-1748

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.