KOMPRESSOROEL 30, 40

VDL 100, 150

| POPIS KOMPRESSOROEL 30 A 40 jsou velmi kvalitní mazací oleje formulované na bázi ropných frakcí. Jsou určené pro použití v mobilních a stacionárních kompresorech vzduchu. Tyto kompresorové oleje jsou vyráběny kombinací kvalitních základových olejů se speciálními aditivy a proto mohou být současně aplikovány jako HD motorové oleje pro mazání naftových motorů používaných k pohonu mobilních kompresorů. Oleje se vyznačují velmi dobrou oxidační stabilitou, kvalitní ochranou mazaných součástí proti opotřebení, vynikající ochranou proti korozi, detergentními a dispergačními vlastnostmi, dobrou neutralizační schopností. Při mazání kompresorů vzduchu mají podstatný význam následující dvě skutečnosti: -Tvorba koksu a nečistot v samotném kompresoru. -Tvorba koksu a úsad v navazujících rozvodech vzduchu. Na základě speciální aditivace je výhodné KOMPRESSOROEL 30 a 40 aplikovat všude tam, kde tvorba koksu v kompresoru a jeho čistota představují vážný problém. Tyto oleje zabrańují tvorbě koksu na ventilech a tím opotřebení těchto kritických funkčních prvků kompresorů. To přináší podstatné snížení nároků na údržbu. | Ve stacionárních zařízeních se zásobníkem stlačeného vzduchu nebo potrubním rozvodem navazujícími na na kompresor, mohou KOMPRESSOROEL 30 a 40 být s výhodou použité až do teplot stlačeného vzduchu 160 °C, pokud je tlakový systém dimenzován tak, že stržený olej je rychle dopraven do odlučovače a nedochází tak k jeho neúměrné oxidaci a zahuštění v horkých částech potrubí. Při překročení rosného bodu mohou tyto oleje v důsledku použitých aditiv tvořit velmi viskózní emulze, které pak brání rychlému transportu oleje z horkých částí potrubního systému do odlučovače. Následkem je pak oxidační rozklad a koksování oleje, což může být zvláště aktuální u vícestupňových kompresorů se zařazenými vodními chladiči mezi jednotlivými stupni komprese. V takových kritických případech je pak preferováno použití oleje VERDICHTEROEL 3020, 3020N a 3022N. KOMPRESSOROEL 30 a 40: - Překračují základní požadavky DIN 51 506 „Mazací oleje VCL“ - Splňují požadavky armády MIL-L-2104B pro motorové oleje HD - Doporučení: - ČKD Technické laboratoře a.s. - -pístové kompresory VCL DIN 51 506, ISO VG 100 a VCL DIN 51 506, ISO VG 150 Data o produktu: viz. druhý list |
| --- | --- |

| POUŽITÍ: KOMPRESSOROEL 30 a 40 se používají v: - Mobilních kompresorech, např. používaných na stavbách, až do výstupních teplot stlačeného vzduchu 220 °C. Je možné je použít i jako HD motorové oleje pro mazání naftových motorů pohánějících tyto kompresory. - Stacionárních zařízeních se zásobníkem stlačeného vzduchu nebo bez navazujícího potrubního rozvodu, až do výstupních teplot 160°C. Takovéto systémy se vyskytují např. ve sklářském průmyslu, průmyslu zpracování plastických hmot, metalurgickém průmyslu (kování) nebo všude tam, kde se používají pneumatické stroje. - Vzduchových vývěvách pracujících s výstupním tlakem vyšším, než atmosferickým. Při použití v kompresorech chlazených nastřikováním oleje jsou použitelné jen v některých případech. Takové aplikace doporučujeme konzultovat s inženýry ESSO. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  | Zkušební metoda |  |  |
| KOMPRESSOROEL |  | 30 | 40 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C při 100 °C | mm2/s mm2/s | 108 12,3 | 155 15 | DIN 51 562, část 1 |  |  |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 890 | 895 | DIN 51 757 |  |  |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 250 | 260 | DIN ISO 2592 |  |  |
| Bot tuhnutí | °C | -21 | -15 | DIN ISO 3016 |  |  |
| Neutralizační číslo (s) | mg KOH/ g | 1,7 |  | DIN 51 558, část 1 |  |  |
| Neutralizační číslo (w) | mg KOH/ g | neutrální |  | DIN 51 558, část 1 |  |  |
| Popel síranový | g/ 100 g | 0,7 |  | DIN 51 575 |  |  |
| Obsah vody | g/ 100 g | < 0,1 |  | DIN ISO 3733 |  |  |
| Stárnutí, zvýšení Conradsonova karbonizačního zbytku | % | 1,1 |  | DIN 513 52 díl 1 DIN 515 51 |  |  |
| ISO viskozitní klasifikace | ISO VG | 100 | 150 | DIN 51 519 |  |  |
| Označení |  | VCL 100 | VCL 150 | DIN 51 506 |  |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.