WYROL 12

| POPIS WYROL 12 je koncentrát aditiv, který je určen specielně pro válcování hliníkových pásů. Obsahuje různé přísady, které se aktivují při válcovacím procesu a zvyšují únosnost mazacího filmu při vysokých tlacích. Dále koncentrát obsahuje aditiva ke zlepšení oxidační stability. Směs aditiv je rozpuštěna v odaromatizovaném základovém oleji. Při smísení produktu s příslušným základovým olejem (např. SOMENTOR 32) dostaneme válcovací olej, který splňuje požadavky asociace US Food and Drug Administration (FDA) Regulations 21 CFR 178.3910 (látky, které se používají při výrobě zboží, které přichází do styku s potravinami). | POUŽITÍ WYROL 12 se používá v koncentracích 5-10% v příslušném základovém oleji jako např. SOMENTOR 32. Dále slouží k doplnění aditiv, které se vyčerpaly při procesu válcování. Dále se používá pro mazání částí válcovacích stolic, při jejichž provozu se mazivo může dostat do válcovacího oleje. |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 část 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| WYROL 12 |  |  |  |
| Vzhled | vizuálně | světlý, čirý | DIN 10 964 |
| Zápach |  | jemný |  |
| Kinematická viskozita při 20 °C | mm2/s | 16 | DIN 51 562, část 2 |
| Hustota při 15 °C (vypočtená) při 50 °C | kg/m3 | 835 810 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí u.k. | °C | 105 | DIN 51 758 |
| Bod tuhnutí | °C | -18 | DIN ISO 3016 |
| Neutralizační číslo | mgKOH/g | <0,1 | DIN 51 558 část 1 |
| Číslo zmýdelnění | mgKOH/g | 21 | DIN 51 559 část 2 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.