ESSOLUBE TDX 10W-40

| POPIS ESSOLUBE TDX je vysoce výkonný, celoroční lehkoběžný olej třídy SHPD a viskoz. SAE 10W-40. Byl vyvinut speciálně pro hospodárné použití ve vysoce přeplňovaných a nepřeplňovaných naftových moto-rech pracujících s prodlouženými intervaly výměny oleje. Splňuje nejnáročnější požadavky výrobců užitkových vozidel. Úrovně lehkého oleje třídy SHPD bylo dosaženo kombinací speciálních základových olejů a vhodně zvolených aditiv. Pro olej jsou typické následující vlastnosti: - Vynikající ochrana proti opotřebení a odolnost proti negativnímu působení vysokých teplot při dlouhodobém zatížení. Tyto vlastnosti přispívají k dlouhé životnosti motoru. - Vynikající čistící (detergentní) schopnost. Zabraňuje tak tvorbě škodlivých úsad a nežádoucích zrcadlových ploch na třecích plochách pístů. - Příznivá viskozita za nízkých teplot. Zabezpečuje bezproblémové startování i při nízkých teplotách a přispívá tak k provozní pohotovosti vozidel vybavených naftovým motorem v průběhu celého roku. | - POUŽITÍ - ESSOLUBE TDX 10W-40 je s ohledem, na svojí charakteristiku lehkého oleje velmi výhodný pro uplatnění ve vysoce přeplňovaných a nepřeplňovaných naftových motorech užitkových vozidel a pro nejtěžší provozní podmínky. - Při použití oleje je nutné respektovat speciální předpisy výrobců motorů, včetně povolených intervalů výměny oleje. - Kvalitativní standarty: - ESSOLUBE TDX 10W-40 splňuje nebo překračuje následující kvalitativní standarty: - API CD - CCMC D 5 - Jsou k dispozici následující povolení: - Předpis Mercedes-Benz o provozních látkách, list 228.3 - MAN M 3275 - LIAZ 258 D - AVIA - VOLVO VDS 2 - TATRA TDS 40/16 Data o produktu: viz druhý list |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| ESSOLUBE TDX 10W-40 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 13,7 92 | DIN 51 550 ve spojení s DIN 51 561 nebo s DIN 51 562, část 1 |
| Dynamická viskozita při -15°C | mPa.s | 3300 | DIN 51 377 |
| Viskozitní index |  | 153 | DIN ISO 2909 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 864 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 230 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -33 | DIN ISO 3016 |
| TBN | mg KOH / g | 15,2 | DIN ISO 3771 |
| Popel (síranový) | g / 100 g | 1,9 | DIN 51 575 |
| Viskozitní klasifikace | SAE | 10W-40 | SAE J 300 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.