WALZOEL SBM 130

Emulgovatelný válcovací olej k válcování barevných kovů

| POPIS Jedná se o vodou mísitelnou chladící a mazací kapalinu formulovanou na základě velmi kvalitního ropného rafinátu, speciálních vysokotlakých přísad (EP) a dalších aditiv aktivních v procesu válcování. Je určená pro beztřískové tváření kovů. Pro tvorbu emulze a její vlastnosti je význačné: - snadno se vytváří a kapalina je emulgována beze zbytku, - mléčně bílý vzhled - vynikající chladící schopnost - s ohledem na použité přísady - schopnost přenášet velké tlaky - minimální tendence k tvorbě pěny - kvalitní ochrana zpracovávaných materiálů proti korozi a zabezpečení kvalitního povrchu válcovaných svazků |  |  |  |  | - vysoká hydrolytická stabilita použitých komponentů a s tím související dlouhá životnost emulze. - POUŽITÍ - WALZOEL SBM 130 se používá pro: - Válcování za studena barevných kovů. - Poutnické válcování barevných kovů - Třískové obrábění barevných kovů - Doporučené koncentrace v obj. %: - Válcování za tepla 1-3% - Válcování za studena 4-10% - Poutnické válcování 8-12% - Třískové obrábění 5-8% Kvalitativní standardy: Produkt svým složením splňuje požadavky předpisu TRGS 611. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  |  |  |  | Zkušební metoda |  |  |  |
|  |  | WALZOEL SBM 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vzhled |  | čirý,hnědý |  |  |  |  |  |  |  | visuálně |  |
|  |  | Kinematická viskozita při 40 oC |  | mm2 / s |  |  | 28 |  |  | DIN 51 562 |  |  |
|  |  | Hustota při 15 oC |  | kg / m3 |  |  | 887 |  |  | DIN 51 757 |  |  |
|  |  | Bod vzplanutí u.k. (Clev.) |  | oC |  |  | 180 |  |  | DIN ISO 2592 |  |  |
|  |  | Bod tuhnutí |  | oC |  |  | - 6 |  |  | DIN ISO 3016 |  |  |
|  |  | Popel (síranový) |  | g/100 g |  |  | 0,4 |  |  | DIN 51 575 |  |  |
|  |  | Číslo zmýdelnění |  | mg KOH/ g |  |  | 27 |  |  | DIN 51 559 |  |  |
|  |  | Neutralizační číslo |  | mg KOH/ g |  |  | 3 |  |  | DIN 51 558 |  |  |
|  |  | Hodnoty platné pro 4% emulzi produktu ve vodě o tvrdosti10°dH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vzhled |  | mléčně bílá |  |  |  |  |  |  |  | visuálně |  |
|  |  | Hodnota pH |  |  |  |  | 8,2 |  |  | DIN 51 369 |  |  |
|  |  | Doba rozpadu pěny |  | min. |  |  | < 1 |  |  | Postup ESSO |  |  |
|  |  | Stabilita emulze po 24 hod. |  | Nepatrná olejová vrstva |  |  |  |  |  | Postup ESSO |  |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.