SOMENTOR 33

| POPIS SOMENTOR 33 je petrolejový řez bez obsahu aditiv. Díky speciálně zvolenému výrobnímu postupu bylo dosaženo vynikající oxidační stability. | POUŽITÍ Základový olej SOMENTOR 33 je určen zejména pro válcování hliníku za studena. Mohou být přidána potřebná aditiva v předmíchané formě, např. WYROL 10 pro válcování fólií nebo WYROL 12 pro válcování pásů. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| SOMENTOR 33 |  |  |  |
| Vzhled |  | čirý, jasný | vizuálně |
| Barva podle Saybolda | číslo barvy | +20 | DIN 51 411 |
| Kinematická viskozita při 20 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 2,3 1,7 | DIN 51 562 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 810 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí U.k. | °C | 80 | DIN 51 758 |
| Bod tuhnutí | °C | <-20 | DIN ISO 3016 |
| Popel (oxid) | % hmotnosti | <0,003 | ASTM D 482 |
| Destilační rozmezí -začátek destilace -50% objemu -konec destilace | °C | 203 221 248 | DIN 51 751 |
| Obsah aromátů | % objemu | 15 | ASTM D 1319 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.