HYDRAULIC OIL FM

| POPIS HYDRAULIC OIL FM 46 a 68 jsou speciální produkty pro použití v potravinářském průmyslu: - pekárny - jatka - pivovary - mlékárny, mléčný průmysl - ryby zpracující průmysl - balící stroje v potravinářském průmyslu Oleje HYDRAULIC OIL FM 46 a 68 zaručují dlouhou životnost strojů díky následujícím vlastnostem: | - vynikající oxidační stabilita - nízký sklon ke tvorbě úsad - velmi dobrá demulgační schopnost HYDRAULIC OIL FM 46 a 68 jsou produkty formulované na základě lékařských bílých olejů. Odpovídají požadavkům dle FDA CFR 178.3570 (maziva vhodná pro příležitostný kontakt s potravinou) a jsou jmenovitě povoleny od úřadu pro zemědělství USA - „US Department of Agriculture) dle USDA H-1. HYDRAULIC OIL FM 46 a 68 jsou chuťově neutrální produkty bez zápachu. |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HYDRAULIC OIL FM |  | 46 | 68 |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 7,0 47 | 8,5 67 | DIN 51 562 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 866 | 872 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 240 | 240 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -12 | -15 | DIN ISO 3016 |
| Koroze na mědi | st. kor. | 1-100A3 | 1-100A3 | DIN 51 759 |
| Protikorozní vlastnosti na oceli | st. kor. | 0-A | 0-A | DIN 51585 |
| Demulgační vlastnosti při 54°C | min | 10 | 10 | DIN 51 599 |
| Test v ozubení FZG A/8.3/90 | stupeň poškoz. síly | 10 | 10 | DIN 51 354 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.