SCHMIEROEL

CLPN 220, 460

| POPIS SCHMIEROEL CLPN, jsou převodové oleje formulované na bázi minerální oleje, které byly speciálně vyvinuté pro systémy mazání olejovou mlhou. Strojní součásti, jako ložiska, převody a kluzná vedení, které se vyznačují jen malou nebo omezenou spotřebou maziv, mohou být s výhodou zásobovány mazivem systémy založenými na tvorbě mlhy. Použití těchto systému je zvláště výhodné při mazání ozubených převodů a ložisek pracujících s velkými otáčkami. Při mazání olejovou mlhou se mazivo pomocí stlačeného vzduchu rozpráší a potrubím se dopraví k místu tření. V důsledku trvalého přívodu velmi malého, ale dostačujícího množství čerstvého oleje, se může dosáhnout optimálního mazacího účinku i při jeho malé spotřebě. Oleje SCHMIEROEL CLPN se vyznačují následujícími charakte-ristickými vlastnostmi: - Mimořádně vysokou kvalitou vytvořené mlhy: Prostřednictvím speciálních přísad bylo dosaženo, že tyto oleje je možné lehce a beze zbytku rozprášit a že olejová mlha je stabilní i během transportu. - Sotva prokazatelnou koncen-rací olejové mlhy v okolním ovzduší | - Snížením opotřebení a schopností přenášet zátěž: Toto je zajištěno pomocí vysokotlakých přísad, které vytvářejí na kluzných kovových plochách mazací vrstvu přenášející zátěž a tím snižují tření a opotřebení styčných ploch. - Zamezení koroze a tvorby pěny: Speciální aditiva chrání kovové povrchy před korozivními vlivy a potlačují tvorbu pěny. - Snášenlivost s těsnícími hmo-tami: Funkčnost běžných těsnících hmot není olejem negativně ovlivňována. Výběr vhodné viskozity závisí přitom ve značné míře na způsobu použití, provozních podmínkách a předpisech výrobců. Kvalitativní standardy SCHMIEROEL CLPN překračují mazací minimální požadavky podle DIN 51 517, část 3 „Mazací oleje CLPN“. Data o produktu: viz druhý list. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  | Zkušební metoda |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCHMIEROEL CLPN |  | 220 | 460 |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 19,7 230 | 28,7 455 | DIN 51 562 |  |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 905 | 915 | DIN 51 757 |  |
| Bod vzplanutí o.k. | °C | 230 |  |  | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -18 |  |  | DIN ISO 3016 |
| Neutralizační číslo | mg KOH/ g | 0,9 |  |  | DIN 51 558, část 1 |
| Obsah vody | g/ 100 g | < 0,1 |  |  | DIN ISO 3733 |
| Stanovení nerozpustných látek | g/ 100 g | < 0,03 |  |  | DIN 51 592 |
| Protikorozní vlastnosti na oceli | Stup. koroze | O-A |  |  | DIN 51 355 |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1-100 A3 |  |  | DIN 51 759 |
| Pěnivost S1 S2 S3 | ml ml ml | 10 / 0 10 / 0 10 / 0 |  |  | DIN 51 566, postup B |
| Působení na těsnící hmotu SRE-NBR 1 po 7 dnech při 100 °C relativní změna objemu změna tvrdosti SHORE-A | % SH | +6 -2 | +8 -5 | DIN 51 538, část 1 DIN 53 521 DIN 53 505 |  |
| FZG Test A/8.3/90: | Stupeň síly způsobující poškození | 12 |  |  | DIN 51354 |
| Opotřebení v Timkenově zkušebním stroji při zatížení 40 lbs | mg | < 4 |  |  | SEB 181 302 |
| ISO - viskozitní klasifikace | ISO VG | 220 | 460 | DIN 51 519 |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.