FORMENOEL SO

2, 6, 10

| POPIS FORMENOEL SO 2, 6, 10 jsou účinné oddělovací oleje, přednostně určené pro ocelová, ale i dřevěná a plastová bednění a formy při výrobě panelů, betonových prvků a betonářské práce na stavbách. Tyto produkty jsou formulované na bázi ropného oleje a zvláštních přísad zlepšujících oddělovací schopnost oleje, které na fyzikálně-chemickém principu zabraňují vytváření pevných vazeb mezi čerstvým betonem a bedněním. Tenký film fomového oleje umožňuje po ztvrdnutí betonu snadno a bez poškození oddělit bednění, takže odpadá dodatečné opracování betonových dílů a prvků. Formové oleje se vyznačují následujícími charakteristickými vlastnostmi: - Nejhospodárněji lze oleje na bednění a formy nanášet stříkáním pomocí stříkacího zařízení, neboť potom vytvářejí rovnoměrný, tenký, velmi přilnavý film. Především film vytvořený z FORMENOEL SO-6 odolává mechanickým účinkům při nalévání betonu. Vydatnost olejů se pohybuje v rozmezí 60-80m2 /l. - Olejový dělící film zabezpečuje po ztuhnutí betonu snadné, rychlé a čisté oddělení bednění. Na tomto základě lze dosáhnout vysokou rozměrovou přesnost vyrobených betonových dílů. | - Protože olej zabraňuje nalepování betonu na bednění a formy, odpadá jejich časové náročné čištění. Olej, který ulpí na povrchu nástrojů je možné snadno odstranit, čímž se zjednoduší a zkrátí údržba a příprava zařízení. - Tyto produkty chrání krátkodobě míchače, zařízení pro dopravu betonu a ocelová bednění proti korozi. POUŽITÍ FORMENOEL S0-2 nachází uplatnění především při výrobě: - Na vzduchu tuhnoucích desek, dlaždic a prefabrikátů z vibračního tlakového betonu. - Lehkých prefabrikátů vytvrzovaných v parních komorách. FORMENOEL S0-6 nachází uplatnění především při výrobě: - Betonových dílů produkovaných pomocí forem, např. rour s hrdlem i bez. - Stropních dílů. - Věnců pro jímky, kontrolních jímek kanalizačních prvků a silničních kanalizačních odvaděčů. - Obrubníků a podkladových van. - Stěnových dílců vytvrzovaných termicky. - Prefabrikovaných nosníků. - Hotových mostních dílců ze železobetonových rámů pro kanály. FORMENOEL S0-10 nachází uplatnění především při výrobě: - Komínových rour ze šamotu. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMENOEL S0 |  | 2 | 6 | 10 |  |
| Kinematická viskozita při 20 °C při 40 °C | mm2/s | 17 8 | 17 8 | 18 8 | DIN 51 562 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 867 | 869 | 848 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 150 | 155 | 150 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -24 | -21 | -21 | DIN ISO 3016 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.