FLUCHTOEL

| POPIS - Syntetický, nízkoviskozní produkt FLUCHTOEL je obráběcí olej pro obrábění kovů, který vedle mazacích a protikorozivních účinků ještě zajišťuje rychlé schnutí obráběných dílů. POUŽITÍ - Produkt FLUCHTOEL se používá k jemnému stříhání, řezání, válcování profilů a hlubokému tažení tenkých hliníkových, měděných a ocelových plechů, stejně jako k mezioperační konzervaci ocelových plechů. | VLASTNOSTI: - syntetický základový olej - bez zápachu - velmi rychlé schnutí - dobré mazací schopnosti - vydestilování beze zbytku - dobrá oxidační stabilita - dočasná ochrana proti korozi - FLUCHTOEL odpovídá požadavkům normy US Food and Drug Administration jako olej, který je možno použít jako mazivo pro kovové povrchy, které přijdou do kontaktu s potravinou [FDA Regulations 21 CFR 178.3910(b)] |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| FLUCHTOEL |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C | mm2/s | 1,3 | ISO 3104 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 770 | ASTM D 4052 |
| Bod vzplanutí o.k. | °C | 60 | ISO 2790 |
| Bod tuhnutí | °C | -60 | ISO 3016 |
| Koroze na mědi (3h při 100°C) | st. kor. | 1A | ISO 2160 |
| Oxidový popel | hm % | < 0,03 | ISO 6245 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.