KUTWELL BRX 30

| POPIS KUTWELL BRX 30 je biostabilní emulgační olej určený pro třískové obrábění kovů. Vhodně vybraná ověřená aditiva poskytují tomuto produktu vynikající výkonnost. Přestože KUTWELL BRX 30 neobsahuje baktericidy, je růst bakterií v emulzi během aplikace výrazně potlačen, takže nedochází k takovým nežádoucím efektům, jako je vytváření více fází v kapalině, koroze nebo nepříjemný zápach. Emulze produktu KUTWELL BRX 30 se při správné péči vyznačují dlouhou životností. Emulze oleje ve vodě je velice stabilní a zabezpečuje krátkodobou ochranu obrobených dílů před korozí. Chemicky odolné barvy používané k nátěrům strojů (např. dvousložkové laky) nejsou emulzí poškozovány. - KUTWELL BRX 30 neobsahuje sekundární aminy, dusitany, ani sloučeniny chlóru a bóru a představuje tak významný přínos k hygieně na pracovišti a k ochraně životního prostředí. | POUŽITÍ KUTWELL BRX 30 je určen pro všeo- becné uplatnění při třískovém obrábění kovů, například při :  hromadné výrobě součástek na obráběcích automatech a centrech, mimo jiné také ze slitin mědi,  broušení dílů z konstrukčních, nástrojových i běžných ocelí. Doporučené provozní koncentrace : (objem. %) Běžné obrábění 4 - 10 Broušení 2 - 4 Před každým novým naplněním stroje produktem KUTWELL BRX 30 by systém chladící kapaliny měl být pečlivě ošetřen a vyčištěn přípravkem SYSTEMREINIGER EXTRA společnosti ESSO. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KUTWELL BRX 30 |  |  |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C | mm2 / s | 75 | DIN 51 562, část 1 |
| Hustota při 15 °C | kg / m3 | 953 | DIN 51 757 |
| Emulze připravená k aplikaci |  |  |  |  |  |  |
| Protikorozní vlastnosti emulze s koncentrací 4,0 objem. % 3,5 objem. % | stupeň koroze stupeň koroze | 0 0 | DIN 51 360, část 1 DIN 51 360, část 2 |
| Hodnota pH emulze s koncentrací 2 objem. % |  | 9,0 | DIN 51 369 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

Stanovení koncentrace:

Stupnice pro stanovení koncentrace produktu KUTWELL BRX 30 pomocí ručního refraktometru (přepočítávací faktor 1,0)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10