SCHNEIDOEL LP 32

| POPIS SCHNEIDOEL LP 32 je víceúčelový, s vodou nemísitelný olej, určený pro třískové obrábění součástek z lehce až středně těžce obrobitelných materiálů, neobsahu-jící zinek a popel. Současně lze tento olej v obráběcím stroji použít jako hydraulický, převodový a mazací. Vhodně zvolená kombiace aditiv a kvalitního základového ropného rafinátu umožňuje při optimálně nastavených parametrech stroje dosáhnout optimálních řezných podmínek a zároveň zajišťuje spolehlivou funkci hydraulického systému, kvalitní mazání ložisek, hřídelí, vřeten a vodících ploch celého obráběcího stroje. SCHNEIDOEL LP 32 splňuje požadavky na hydraulický olej HLP podle DIN 51 524, část 2. Přísady obsažené v oleji minimalizují tvorbu mlhy na pracovištiv průběhu obrábění. Součástky z mědi a slitin mědi nejsou víceúčelovým olejem zabarvovány. Polotovary a hotové výrobky jsou dočasně chráněny proti korozi. SCHNEIDOEL LP 32 neobsahuje aditiva s chlorem. Aby byly využity všechny přednosti oleje SCHNEIDOEL LP 32 , nesmí se míchat s oleji obsahujícími zinek. | POUŽITÍ SCHNEIDOEL LP 32 jako víceúčelový olej může být používán při: - Soustružení, vrtání do plného materiálu, řezání závitů, soustružení upichovacím způsobem šroubů, matek, hřídelí, pouzder, čepů atd. ze slitin hliníku a mědi, cementačních ocelí a ocelí vhodných k zušlech-ťování. - Hromadné výrobě součástek ze slitin mědi a zinku např. Ms58 i auto-matových ocelí např. 9SMnPb28. - Odvalovacím frézování čelních kol z cementačních, konstrukčních a ocelí vhodných k zušlechtění. - Nasazení jako hydraulický, převodový a mazací olej v obráběcích strojích. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| SCHNEIDOEL LP 32 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 20 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 82 31 | DIN 51 562 |
| Barva | Číslo barvy | 1 | DIN ISO 2049 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 870 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 210 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -30 | DIN ISO 3016 |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1-100 A 3 | DIN 51 759 |
| Protikorozní vlastnosti na oceli | Stup. koroze | 0 | DIN 51 585 |
| Schopnost odd. vzduchu při 50 °C | min | 2 | DIN 51 381 |
| Deemulgační schopnosti při 54°C | min | 5 | ASTM 1401 |
| Pěnivost S1 S2 S3 | ml ml ml | < 50 / 0 < 50 / 0 < 50 / 0 | ASTM D 892 |
| Stárnutí, zvýšení neutralizačního čísla po 1000 h | mg KOH / g | 0,38 | DIN 51 587 |
| Působení na těsnící hmotu SRE-NBR 1 po 7 dnech při 100°C Relativní změna objemu Změna tvrdosti SHORE -A | % SH | +7,1 -4 | DIN 53 521 DIN 53 505 |
| FZG Test A/ 8,3/ 90 | Stupeň síly způsobující poškození | > 11 | DIN 51 354, část 2 |
| ISO Viskozitní klasifikace |  | 32 | DIN 51 519 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.