ESSO ULTRA (Fuel Economy)

5W-30

Polosyntetický motorový olej

| POPIS ESSO ULTRA (Fuel Economy) 5W-30 je polosyntetický lehkoběžný olej pro osobní automobily. Vysoce výkonné aditiva zaručují optimální ochranu motoru a vysoký potenciál úspory paliva. Díky nízké viskozitě zabezpečuje mimořádně rychlé promazání motoru a tím značně snižuje opotřebení při studeném startu. Syntetické komponenty přispívají k vynikající ochraně motoru při vysokých rychlostech a vysokých provozních teplotách. POUŽITÍ ESSO ULTRA (Fuel Economy) 5W-30 byl vyvinut pro nasazení v typech osobních automobilů, které vyžadují nízkoviskózní olej podle ACEA A1/B1 pro dosažení vysokého potenciálu úspory paliva. Speciálně doporučený pro nasazení v benzínových motorech Ford podle Ford Service Bulletin 92/1997 (22.05.97). |  |  | - KVALITATIVNÍ STANDARDY - ACEA A1 / B1 - ILSAC GF-2 - Ford WSS-M2C-912-A1 VÝHODY: - Excelentní ochrana motoru při studeném startu díky nízké viskozitě. - Vynikající termická a oxidační stabilita díky syntetickým složkám. - Prodloužená životnost katalyzátoru. - Úspora paliva díky sníženému tření a tím snížení tvorby emisí. - Snížená spotřeba oleje díky optimálnímu výběru odpovídajících základových olejů. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technické parametry |  |  |  |  | Zkušební metoda |  |
|  | ESSO ULTRA (Fuel Economy) 5W-30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s |  | 10,8 66 |  | DIN 51 562 |  |
|  | Dynamická viskozita při -20 °C | mPa.s |  | 3170 |  | DIN 51 398 |  |
|  | Hustota při 15 °C | kg/m3 |  | 865 |  | DIN 51 757 |  |
|  | TBN | mg KOH / g |  | 11 |  | DIN ISO 3016 |  |
|  | Bod vzplanutí | °C |  | 224 |  | DIN ISO 2592 |  |
|  | Bod tuhnutí | °C |  | -36 |  | DIN ISO 3016 |  |
|  | Popel (síranový) | hmot. % |  | 1,1 |  | DIN 51 575 |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.