SLIPKOTE 3

| POPIS SLIPKOTE 3 je světle hnědé vysoce kvalitní strojní plastické mazivo. Je formulované na základě vápenatého mýdla a minerálního základového oleje se speciálními přísadami Charakteristické kvalitativní znaky: - Odlučivost vody Na základě použitého vápenatého zpevňovadla má SLIPKOTE 3 vynikající odolnost vůči vodě a je použitelný i ve vlhkém prostředí. - Ochrana proti korozi Plochy, které jsou mazány tímto plastickým mazivem jsou chráněny proti korozi díky inhibitorům koroze, které jsou v tomto plast. mazivu použité Kvalitativní standardy SLIPKOTE 3 - splňuje požadavky pro plastická maziva K 3 C-30 dle DIN 51 825 - dle normy DIN 51 502 se označuje jako plastické mazivo K 3 C-30, | POUŽITÍ SLIPKOTE 3 se používá pro následující aplikace: - jako strojní plast. mazivo k mazání kluzných a valivých ložisek s max. hodnotou n x dm přes >150000 mmxmin-1) s nízkým zatížením a středními otáčkami na výrobních strojích, přístrojích a transportních, čerpacích zařízeních, stavebních strojích atp. - pro mazání normálně zatížených strojních částí např. kluzných ploch, čepů, pojezdů, vedení, zvedáků pomocí maznic a mazacích lisů - jako těsnící tuk pro ochranu ložisek a kluzných ploch před nečistotami jako je prach, voda, kovové třísky atd Použití jako plastické mazivo pro posuvové dráhy Ve spojení s BASEKOTE 31 se SLIPKOTE 3 používá jako plast. mazivo pro posuvové dráhy. Kombinace dobře přilnavého maziva BASEKOTE 31 jako podkladu a SLIPKOTE 3 do horní vrstvy kluzné plochy vytvoří nosnou plochu s optimálními kluznými vlastnostmi. Takto vytvořená kluzná plocha je použitelná pro transport těžkých předmětů posouváním po zemi nebo po skluzech. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| SLIPKOTE 3 |  |  |  |
| NLGI - konzistenční stupeň |  | 3 | DIN 51 818 |
| Penetrace po prohnětení | 0,1 mm | 235 | DIN ISO 2137 |
| Teplotní rozsah použití | °C | -20 až +60 | DIN 51 825 |
| Zpevňovadlo | Vápenaté mýdlo |  |  |
| Teplota skápnutí | °C | 100 | DIN ISO 2176 |
| Odolnost proti vodě | St. zhodnocení při zkušební teplotě | 1-40 | DIN 51 807, část 1 |
| Tlak tečení při -20°C | hPa | 800 | DIN 51 805 |
| Zkouška na korozivnost (SKF Emcor Test) | Stup. koroze | 0 a 0 | DIN 51 802 |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 0 při 60 | DIN 51 811 |
| Obsah pevných látek větších než 25 mikrometrů | mg / kg | < 20 | DIN 51 813 |
| Obsah vody | % hm | 1,5 | DIN ISO 3733 |
| Kinematická viskozita zákl. oleje při 40 °C | m2 /s (cSt) | 60 | DIN 51 562, část 1 |
| Výkonová klasifikace |  | K 3 C-30 | DIN 51 825 |
| Označení |  | K 3 C-30 | DIN 51 502 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.