NURAY

| POPIS Oleje NURAY jsou vyráběné na bázi vhodně zvolených ropných rafinátů. Vyznačují se následujícími charakteristickými vlastnostmi: - Dobrou oxidační stabilitou - Příznivou závislostí viskozity na teplotě - Dobrými mazacími schopnostmi - Termickou stabilitou. V souladu s konkrétními požadavky jsou oleje NURAY k dispozici v široké škále viskozit. Výběr vhodné viskozity závisí přitom ve značné míře na způsobu použití, provozních podmínkách a předpisem výrobců zařízení. Oleje NURAY patří mezi značkové produkty mezinárodní organizace ESSO a jsou dostupné ve většině zemí světa. | POUŽITÍ Oleje NURAY jsou používány jako: - mazací oleje pro průtokové a oběhové mazání kluzných a valivých ložisek, převodů a podobných zařízení pracujících při nízkém zatížení. Přitom trvalá teplota cirkulovaného oleje nesmí podstatně překročit 50 C. - mazací oleje pro kompresory, u kterých je dovoleno použití olejů VB. Kvalitativní standarty: Oleje NURAY překračují minimální požadavky norem: - DIN 51 501: „mazací oleje L-AN“. - DIN 51 517, část 1: „mazací oleje C“ - DIN 51 506 „kompresorové oleje VB“ Data o produktu: viz. druhý list. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zkušební metoda |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NURAY |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 22 |  | 32 | 46 |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C při 100 °C | mm2/s mm2/s |  | 10 2,6 |  |  | 15 3,4 |  |  | 22 4,4 |  | 30 5,1 | 46 7,0 |  |  |  |  | 68 8,7 |  |  |  |  |  | 100 11 |  |  |  |  |  |  | 150 14,5 |  |  | 320 24 |  |  |  |  |  | DIN 51 550 ve spojení s DIN 51 561 nebo DIN 51 562, část 1 |  |  |  |  |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 |  | 850 |  |  | 860 |  |  | 865 |  | 865 | 875 |  |  |  |  | 880 |  |  |  |  |  | 880 |  |  |  |  |  | 885 |  |  | 895 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C |  | 180 |  |  | 180 |  |  | 200 |  | 210 | 220 |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  | 270 |  |  | 280 |  |  |  |  |  | DIN ISO 2592 |  |  |  |  |
| Bod tuhnutí | °C |  | -24 |  |  | -24 |  |  | -24 |  | -24 | -24 |  |  |  |  | -18 |  |  |  |  |  | -18 |  |  |  |  |  |  | -12 |  |  | -12 |  |  |  |  |  | DIN ISO 3016 |  |  |  |  |
| Popel oxidový | g/ 100 g |  |  0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN EN 7 |  |
| Neutralizační číslo | mg KOH / g |  |  0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51 558, část 1 |  |
| Stárnutí, zvýšení Conradsonova karb. zbytku | % |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,8 |  | DIN 51 352 část 1 |  |  |  |  |  |
| Koroze na mědi | Stup. koroze |  | 1 - 100 A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51 759, |  |
| Deemulgační schopnost při 54 °C 82 °C | min. min. |  | 5 - |  |  | 5 - |  |  | 5 - |  | 10 - |  |  | 10 - |  |  |  |  |  | 10 - |  |  |  |  |  |  | 15 - |  | - 10 |  |  |  |  |  | - 20 |  |  |  |  | E DIN 51 599 |  |  |  |
| Stanovení nerozpustných látek | g/100g |  |  0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN 51 592 |  |  |  |  |  |  |
| Obsah vody | g/100g |  |  0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIN ISO 3733 |  |  |  |  |  |  |
| Působení na těsnící hmotu SRE-NBR 1 po 7 dnech při 100 °C (Rel. změna obj.) | % |  | +9 |  |  | +8 |  |  | +6 |  | +5 |  | +4 |  |  |  |  |  | +4 |  |  |  |  |  |  | +4 |  |  | +2 |  |  |  |  | +2 |  |  | DIN 51 538, část 1 DIN 53 521 |  |  |  |  |  |  |
| Změna tvrdosti dle SHORE - A | SH | -5 |  |  | -4 |  |  | -3 |  |  | -3 |  |  |  | -2 |  |  | -2 |  |  |  |  |  | -2 |  |  |  |  | -2 |  |  |  |  | -2 |  |  | DIN 53 505 |  |  |  |  |  |  |
| Stárnutí podle Baadera, Přírůstek č. zmýdelnění | mg KOH/g |  | 0,7 |  |  | 0,7 |  |  | 0,7 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | DIN 51 554 část 1 a 3 |  |  |  |  |  |  |
| Označení dle DIN 51517 část 1 |  |  | C 10 |  |  | - |  |  | C 22 |  | - |  |  | C 46 |  |  |  |  |  | C 68 |  |  |  |  |  |  | C 100 |  | C 150 |  |  |  |  | C 320 |  |  | DIN 51 517 část 1 |  |  |  |  |  |  |
| Označení dle DIN 51 506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VB 22 | VB 32 |  |  |  |  | VB 46 |  |  |  |  | VB 68 |  |  |  |  |  |  | VB 100 | VB 150 |  |  |  |  | VB 320 |  |  | DIN 51 506 |  |  |  |  |  |  |
| ISO - Viskozitní klasifikace | ISO VG |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 22 | 32 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  | 100 | 150 |  |  |  |  | 320 |  |  | DIN 51 519 |  |  |  |  |  |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.