ESSO GEAR OIL TDL 75W-90

| POPIS ESSO GEAR OIL TDL 75W-90 je vyroben na bázi syntetických a minerálních olejů ve spojení se speciální technologií EP-aditiv, chránícími před korozí pro univerzální nasazení ve vysoce zatížených převodech motorových vozidel. POUŽITÍ ESSO GEAR OIL TDL 75W-90 je univerzální převodový (Total Drive Line) olej. Je tou správnou volbou pro optimalizaci sortimentu maziv, jelikož jím je možno namazat jak převodovky řízení, tak převody náprav. Jeho výjimečná formulace zaručuje spolehlivou ochranu jak pro vysoce zatížené nápravy tak pro kritické synchronizační prvky převodovek na bázi slitiny mědi. Účinkem vybraných syntetických a minerálních olejů, na základě kterých je ESSO GEAR OIL TDL 75W-90 vyroben, je výjimečná ochrana před oxidací, díky níž jsou nápravy a převody udržovány v čistotě právě při prodloužených intervalech výměny oleje. Viskozita SAE 75W-90 a velmi malé houstnutí oleje umožňují nasazení v širokém teplotním rozsahu. Jeho zlepšené tokové vlastnosti snižují olejové ztráty cákáním, zvyšují potenciál úspory paliva a ulehčují řazení především krátce po startu. | KVALITATIVNÍ STANDARDY: - API GL-5 - API GL-4 Scania STO 1:0 Povolení: MAN 3343 Myp SL PŘEDNOSTI - Díky možnosti univerzálního nasazení pomáhá optimalizovat sortiment používaných maziv. - Snižuje množství úsad při vysokých teplotách a zvyšuje životnost synchronizačních prvků v porovnání s běžnými minerálními převodovými oleji. - Vynikající filtrovatelnost dovoluje nasazení v oběhových olejových soustavách. - Výjimečná stabilita oleje zaručuje bezporuchovou běh a chrání nápravy a převody i při nejdelších intervalech výměny oleje. - Nízká viskozita a vynikající tekutost při velmi nízkých teplotách zlepšují potenciál úspory paliva a ulehčují řazení při nízkých teplotách a krátce po startu. |
| --- | --- |

| Technické parametry |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| ESSO GEAR OIL TDL 75W-90 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 40 °C při 100°C | mm2/s mm2/s | 119 14,7 | DIN 51 562 - T1 |
| Viskozitní index |  | 126 | DIN ISO 2909 |
| Dynamická viskozita při -26 °C | mPa.s | 63 300 | ASTM D 2983 mod. |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 868 | DIN EN ISO 12185 |
| Bod vzplanutí (Cleveland o.k.) | °C | 185 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -51 | DIN ISO 3016 |
| Koroze na mědi (3h, 121°C) | Stupeň koroze | 1B | DIN EN ISO 2160 |
| Viskozitní klasifikace dle SAE J 306 | SAE | 75W-90 | SAE J 306 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.