ESSO 4T

Special 20W-50

| POPIS ESSO 4T Special 20W-50 je vysoce výkonný vícerozsahový olej se syntetickými komponenty, vyvinutý speciálně pro vzduchem i vodou chlazené čtyřtaktní motory motocyklů. Kombinace syntetických komponent a základového oleje se speciální aditivací nabízí: - optimální ochranu proti opotřebení, - spolehlivé mazání také při extrémních provozních podmínkách a při trvalém provozu, - vynikající čistotu motoru, zejména v prostoru pístů a ventilů, | - spolehlivý záběr spojky, - velmi dobrý studený start POUŽITÍ ESSO 4T Special 20W-50 je určen pro použití ve vzduchem i vodou chlazených čtyřtaktních motorech motocyklů. Kvalitativní standarty: - API SG ESSO 4T Special 20W-50 splňuje a překračuje požadavky mnoha výrobců motocyklů, jejichž předpisy je třeba se řídit. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| ESSO 4T Special 20W-50 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 17,1 145 | DIN 51 562 |
| Dynamická viskozita při -25°C | mPa.s | 4500 |  |
| Viskozitní index |  | 120 | DIN ISO 2909 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 890 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí | °C | 210 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -18 | DIN ISO 3016 |
| TBN | mg KOH / g | 11,0 | DIN ISO 3771 |
| Popel (síranový) | g / 100 g | 1,4 | DIN 51 575 |
| Viskozitní třída dle SAE J 300 | SAE | 20W-50 |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.