TEXTILMASCHINENOEL

22 B

Olej pro textilní stroje, šetrný k životnímu prostředí

| POPIS TEXTILMASCHINENOEL 22 B je olej pro textilní stroje vyrobený z rostlinného základového oleje. Na základě vybraných rostlinných základových olejů a vhodné kombinaci aditiv je tento produkt biologicky rychleji odbouratelný (dle testu CEC-L-33-T-82) než běžné oleje pro textilní stroje. | Použité přísady propůjčují produktu velmi dobré mazací vlastnosti a minimalizují opotřebení. Použitím oleje TEXTILMASCHINENOEL 22 B je možno snížit provozní teplotu oleje až na přibližně 15°C. Dále přispívá TEXTILMASCHINEN-OEL 22 B ke klidnému chodu stroje. POUŽITÍ TEXTILMASCHINENOEL 22 B se používá pro mazání textilních strojů. |
| --- | --- |

| Technické parametry dle DIN 55 350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| TEXTILMASCHINENOEL 22 B |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 5,3 22 | DIN 51 562 |
| Viskozitní index |  | 200 | DIN ISO 2909 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 913 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí (Clev.) | °C | 215 | DIN ISO 2592 |
| Bot tuhnutí | °C | -18 | DIN ISO 3016 |
| Korozivní účinky na měď | st. koroze | 1-100A3 | DIN 51 759 |
| Neutralizační číslo | mg KOH/g | 0,1 | DIN 51 558 díl 1 |
| ISO viskozitní klasifikace | ISO VG | 22 | DIN 51 519 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.