ESSO ULTRON (Long Drain) 0W-30

Plně syntetický, motorový olej pro prodloužené intervaly výměn pro vozy VW a Audi od modelového roku 2000 - SAE 0W - 30

| POPIS ESSO ULTRON (Long Drain) 0W-30 je plně syntetický, vysoce výkonný, lehkoběžný olej pro novou generaci motorů. Jeho speciální kompozice z vybraných syntetických základových olejů a výkonných aditiv zabezpečuje možnost použití pro prodloužené intervaly výměn ve vozech VW a Audi dle servisních předpisů výrobce. Pro ESSO ULTRON (Long Drain) 0W-30 jsou charakteristické následující kvalitativní vlastnosti: - Prodloužení intervalů výměn pro VW a Audi. Díky menší spotřebě oleje a menšímu množství vypotřebovaných olejů je životní prostředí méně zatěžováno. - Povolení u VW podle nových norem VW 503 00 a VW 506 00 je výsledkem společného vývojového programu mezi ESSO a Volkswagengroup - Ve spolupráci s VW byl olej během vývoje testován v extrémních podmínkách při ujetí celkové vzdálenosti více než 2 000 000 km, aby se prokázaly výborné vlastnosti při studených startech, | vysoká odolnost proti vysokoteplotnímu namáhání stejně jako excelentní výkonost jak při jízdě na krátké vzdálenosti, tak při absolvování dlouhých tratí - Zvýšená ochrana před opotřebením přispívá k prodloužení životnosti motoru - POUŽITÍ - ESSO ULTRON (Long Drain) 0W-30 byl vyvinut specielně ve spolupráci s Volkswagengroup pro vozidla s novým servisním konceptem, které vyžadují použití speciálního oleje podle specifikace - VW 503 00 a VW 506 00. - Tyto vozy jsou ve výrobě plněny právě tímto vysoce kvalitním olejem. - Intervaly výměny jsou nyní s použitím oleje ESSO ULTRON (Long Drain) 0W-30 prodlouženy následovně: - Max 30 000 km nebo 2 roky pro benzínové motory - Max. 50 000 km nebo 2 roky pro naftové motory osobních automobilů - Max. 30 000 km nebo 2 roky pro lehké užitkové vozy - Povolení: - VW 503 00, VW 506 00 |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| ESSO ULTRON (Long Drain) 0W-30 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 100 °C při 40 °C | mm2/s mm2/s | 9,98 54,4 | DIN 51 562 DIN 51 562 |
| Viskozitní index |  | 173 | DIN ISO 2909 |
| Dynamická viskozita při -30 °C | mPa.s | 2980 | ASTM D 5293 |
| Hustota při 15 °C | kg / m3 | 858 | DIN EN ISO 12185 |
| Bod tuhnutí | °C | <-57 | DIN ISO 3016 |
| Bod vzplanutí | °C | 214 | DIN ISO 2592 |
| Obsah sulfátového popela | hm % | 1,48 | DIN 51 575 |
| TBN | mgKOH/g | 12,7 | DIN ISO 3771 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.