NORVA HT 2

| POPIS NORVA HT 2 je světlehnědé plastické mazivo určené pro aplikace při vysoké teplotě. Je přednostně doporučen pro mazání valivých a kluzných ložisek velmi zatížených tepelným zářením. Zajišťuje bezporuchový provoz při pracovních teplotách do 160 oC. Při vhodně upravených intervalech přimazávání může být použit i při teplotách vyšších, než 200 oC. Norva HT 2 je gelové plastické mazivo. Je formulované na základě termicky stabilního a proti stárnutí odolného ropného oleje a bentonitu jako zpevňovadla. Vyznačuje se následujícími charakteristickými vlastnostmi: - Stabilitou při hnětení i termickou stabilitou: - Při dlouhodobém provozu za vysokých teplot zůstává struktura a konzistence maziva zachována dlouhou dobu. Spolehlivou funkci maziva za vysokých teplot lze pojistit pravidelným domazáváním. - Odolností proti oxidaci: - Norva HT 2 se vyznačuje velmi dobrou oxidační stabilitou. Z tohoto důvodu je i při vysokém termickém zatížení dlouhodobě odolný proti oxidačním vlivům. - Schopností zmírňovat opotřebení: - Přísady obsažené v plastickém mazivu zvyšují jeho mazací schopnosti a snižují tak opotřebení na třecích plochách strojních elementů. | - Odolností proti působení vody: - Eventuální přímý průnik vody na mazané místo nemá negativní vliv na užitné vlastnosti plastického maziva - Norva HT 2. - Schopností zabránit korozi: - Kovové plochy pokryté plastickým mazivem jsou optimálně chráněné proti korozi. - POUŽITÍ - NORVA HT 2 lze použít v rozsahu teplot -10 až +160 oC. Pokud je aplikován při teplotách nad 175 oC, musí být pro namazání ložisek nebo souvisejících prostor použito více maziva, než normálně a zkrácen interval domazávání. Při kontinuálním domazávání nebo vhodně přizpůsobených intervalech doplňování může být toto plastické mazivo použito i při teplotách nad 200 oC. - Plastické mazivo NORVA HT 2 je vhodné především pro mazání "horkých" kuličkových ložisek motorových vozidel vybavených kotoučovými brzdami. V některých zemích je distribuováno pod názvem ESSO BEARING GREASE B2. - Obecně je určené pro mazání valivých a kluzných ložisek i různých kluzných ploch v: - Misírnách asfaltových hmot. - Dopravních a regulačních systémech průmyslových pecí, ventilátorů horkého vzduchu, praček. - Sušárnách textilií a potravin. - Kalandrech ohřívaných vodní parou. - Strojích v plastikářském a gumárenském průmyslu. - Dopravních pasech sklářských provozů, kde teplota okolí převyšuje 260 oC. - Pekárnách a textilním průmyslu. |
| --- | --- |

| - Kvalitativní standardy: - NORVA HT 2: - Splňuje požadavky DIN 51 825, část 1, na plastická maziva K 2 P-20 s výjimkou obsahu vody. - Je označen podle DIN 51 502 jako plastické mazivo K 2 P-20. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Technické parametry Směrodat. Hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| HT GREASE 275 |  |  |  |
| NLGI - konzistenční stupeň |  | 2 | DIN 51 818 |
| Penetrace po prohnětení | 0,1 mm | 280 | DIN ISO 2137 |
| Teplotní rozsah použití | °C | -10 až +160 | DIN 51 825 |
| Zpevňovadlo |  | BENTONIT (Gel) |  |
| Teplota skápnutí | °C | >300 | DIN ISO 2176 |
| Odolnost proti vodě | St. zhodnocení při zkušební teplotě | 1-90 | DIN 51 807, část 1 |
| Zkouška na čtyřkuličkovém stroji Postup E: Průměr vrchlíku | mm | 0,6 | DIN 51 350, část 5 |
| Test na Timmkenově zkuševním stroji - váha břemene | N | 89 | DIN E 51 434, část 3 |
| Zkouška maziva na přístroji FAG FE 9 s valivým ložiskem, postup 02-A / 1500/ 6000-150 postup 02-A / 1500/ 6000-160 | F10 h F 50 h F10 h F50 h | 90 160 64 128 | DIN 51 821, část 2 |
| Tlak tečení při -10 °C | hPa (mbar) | <1400 | DIN 51 805 |
| Odolnost proti oxidaci Pokles tlaku po 100 h při 100 °C | kPa | 30 | DIN 51 808 |
| Zkouška na korozivnost (SKF Emcor Test) | Stup. koroze | 0 a 0 | DIN 51 802 |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1 při 150 | DIN 51 811 |
| Odlučivost oleje při normální zkoušce - 7 dní při 40 °C | % hm | 2 | DIN 51 817 |
| Působení na těsnící hmotu SRE-NBR 1 po 7 dnech při 100 °C - relat. změna objemu změna tvrdosti | % SHORE A | + 5,6 -4 | DIN 53 5380 část 1 DIN 53 521 DIN 53 505 |
| Základový olej -Kinematická viskozita při 40 °C | mm2 /s (cSt) | 480 | DIN 51 562, část 1 |
| Výkonová klasifikace |  | KP 2 N-10 | DIN 51 826 |
| Označení |  | KP 2 N-10 | DIN 51 502 |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.