HYDRAULIKOEL J 32

| POPIS HYDRAULIKOEL J 32 je speciální produkt, u kterého je viskozita mnohem méně závislá na teplotě, než je tomu u běžných hydraulických olejů. Speciální aditiva zabezpečují vysokou odolnost proti stárnutí, nízké opotřebení a vynikající kluzné a třecí vlastnosti. Díky kombinaci starostlivě vybraných základových olejů s polymery s mimořádnou střihovou stabilitou je dosaženo nejen vynikajícího viskozitně-teplotního chování, ale i výborné stability viskozity. | POUŽITÍ Díky velmi dobrému viskozitně-teplotnímu chování je produkt HYDRAULIKOEL J 32 mimořádně vhodný pro použití při velmi nízkých teplotách a při extrémních teplotních výkyvech. Kromě jiného se osvědčil v následujících případech nasazení: - Hydraulické výsuvné plošiny. - Mechaniky zavírání dveří. Na základě speciálního složení základového oleje se doporučuje použití těsnícího materiálu na bázi fluorelastomerů (např. VITON). |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HYDRAULIKOEL J 32 |  |  |  |  |  |
| Kinematická viskozita při -40 °C při 40 °C při 100 °C | mm2/s mm2/s mm2/s | 900 29 9,8 | DIN 51 562, část 2 |  |  |
| Viskozitní index |  | 350 | DIN ISO 2909 |  |  |
| Hustota | kg/m3 | 870 | DIN 51 757 |  |  |
| Bod vzplanutí (Pensky-Martens) | °C | 96 | DIN 51 758 |  |  |
| Bod tuhnutí | °C |  -60 | DIN ISO 3016 |  |  |
| Neutralizační číslo | mg KOH / g | 0,55 | DIN 51 558, část 1 |  |  |
| Obsah vody | % hm |  0,1 | DIN ISO 3733 |  |  |
| Obsah nerozpustných látek | g/100 g |  0,03 | DIN 51 592 |  |  |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 1-100 A3 | DIN 51 759 |  |  |
| Schopnost oddělení vzduchu | min | 4 | DIN 51 381 |  |  |
| Pěnivost S1 Postup B S2 S3 | ml ml ml | 80 / 0 20 / 0 80 / 0 | DIN 51 566 |  |  |
| FZG test (A8,3/90) Stupeň síly poškození |  | 12 | DIN 51 594, část 2 |  |  |
| Viskozitní třída |  | ISO VG 32 | DIN 51 519 |  |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.