DORTAN N 33

| POPIS DORTAN N 33 je řezný olej, nemísitelný s vodou, určený pro hluboké vrtání součástek ze středně těžce až těžce obrobitelných mate-riálů. Vhodně zvolená kombinace aditiv a kvalitního základového ropného rafinátu umožňuje při optimálně nastavených parametrech stroje dosáhnout velkého výkonu obrábění. Řezný olej se vyznačuje vynikajícími chladícími a vymývacími schopnostmi, což podstatně přispívá jak k nižšímu opotřebení břitu nástroje, tak i vodící a opěrné lišty. Teplo, vznikající třením a tvářením materiálu, je velmi rychle odváděno. Vynikající schopnost tohoto nízkoviskózního oleje vymývat třísky umožňuje jejich rychlé odplavování z kontaktní zóny. Přísady obsažené v oleji minimalizují tvorbu mlhy na pracovišti v průběhu obrábění. DORTAN N 33 neobsahuje aditiva s chlórem. | POUŽITÍ DORTAN N 33 je především používán pro hluboké vrtání pomocí jednobřitvových a ejektorových vrtacích zařízení, např. k: - Vrtání hlavní zbraní, vřeten, os a hydraulických válců. - Vyvrtávání bloků motorů a trubek z cementačních ocelí, jako např. 16MnCr5, 20MnCr5, 25CrMo4, ocelí k zušlechtění jako C 35, C 45. - Odvalovacímu frézování šnekových pohonů z ocelí k zušlechtění. - Obvodovému a upichovacímu obrábění a vrtání ventilů čerpadel z automatových ocelí, např. 9SMn28. - Odvalovacímu broušení přímých a šikmých ozubení čelních kol na automatických bruskách Reishauer se zpětným chlazením. Olej má tendenci zabarvovat obrobky z mědi a ze slitin mědi. Ocelové součástky jsou dočasně chráněné proti korozi. |
| --- | --- |

| Technické parametry Směrodat. hodnoty dle DIN 55350 díl 12 |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| DORTAN N 33 |  |  |  |
| Kinematická viskozita při 20 °C při 40 °C | mm2/s | 45 18 | DIN 51 562, část 1 |
| Hustota při 15 °C | kg/m3 | 890 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutí o.k. (Clev.) | °C | 175 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | -15 | DIN ISO 3016 |
| Barva | Číslo barvy | 2 | DIN ISO 2049 |
| Koroze na mědi | Stup. koroze | 4-100 A 3 | DIN 51 759 |
| Obsah sloučenin síry |  | ano |  |

Jedná se o informativní údaje, v případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

-Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.